VHB(

4950 Лента на вспененной акриловой основе.

Техническая информация Сентябрь 2002

Описание продукта

|  | В продуктах семейства VHB используется жесткий акриловый адгезив, дающий долговечное прочное соединение. | Прочность на отрыв и отслаивание у продуктов семейства VHB существенно выше, чем у обычных клеящих лент. | Устойчивость к воздействию растворителей, высоким и низким температурам, ультрафиолетовому излучению, делает продукты семейства VHB пригодными для многих применений как внутри, так и вне помещения. |
| --- | --- | --- | --- |

Физические свойства

(не для спецификации)

Тип адгезива

|  | Жесткий акриловый |
| --- | --- |
|  | Толщина (ASTM D-3652) |

Лента

Защитный слой

Общая

1.10 мм(15%

0.08 мм

| 1.18 мм |
| --- |
|  | Плотность основы | 800 кг/м3 |
|  | Основа |

Акриловая, вспененная

(закрытые ячейки)

Защитный слой

|  | Белая бумага с красной печатью 3M VHB™ |
| --- | --- |

Цвет ленты

|  | Белый |
| --- | --- |
|  | Срок хранения | 24 месяца с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 21°C и относительной влажности 50 % |

Характеристики

(не для спецификации)

Адгезия к нержавеющей стали (отслаивание)

угол 90°, комн. темп.,72 ч выдержка, скорость 300 мм/мин

44 Н/10мм

Прочность на статический сдвиг

материал - нержавеющая сталь, перекрытие 3.23 кв. см., вес удерживаемый 10000 минут

1500г при 20°C

500г при 65°C

500г при 90°C

Температура эксплуатации:

максимальная (Часы/минуты)

максимальная продолжительная (Дни/недели)

150°C

90°C

Характеристики, продолжение

(не для спецификации)

Прочность на нормальный  разрыв

материал - алюминий, комн. темп., площадь 6.45 кв. см, скорость 50 мм/мин

| 970 кПа |
| --- |
| Устойчивость к растворителям | После проведения испытаний с большинством растворителей включая бензин, реактивное топливо JP-4, минеральные спирты, моторные масла, аммониевые очиститель, ацетон, метилэтиловый кетон, видимых изменений нет. Воздушная сушка 20 секунд. |
|  | Устойчивость к УФ излучению | Отличная |

Порядок применения

1. Прочность адгезионного соединения зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности.

2. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными.

Типичный растворитель для очистки поверхности – смесь изопропилового спирта с водой. Соблюдайте соответствующие правила безопасности при работе с растворителями.

Для некоторых поверхностей может потребоваться применение грунта (праймера) перед соединением

.

а. Большинство пористых или волокнистых материалов требуют применения грунта для получения однородной поверхности.

б. Некоторые материалы, (в том числе медь, латунь, пластифицированный винил) требуют покрытия для предотвращения взаимодействия материала с адгезивом

3. Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 40°C. Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива.

Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале.

В некоторых случаях прочность соединения может быть повышена, и максимальная прочность соединения достигнута быстро, если соединение подвергнуть воздействию повышенной температуры (65(С) в течение 1 часа. Это обеспечит лучшую адгезию к субстрату.

Внимание:

Применение ленты 4950 при низких температурах, требующее устойчивости  к ударным нагрузкам должно оцениваться в каждом отдельном случае.

Для низкотемпературных применений от 0 до 10(С используйте ленту 4943.

Применение

|  | Ленты VHB подходят как для внутреннего, так и для наружного промышленного применения. Во многих случаях они могут заменить заклёпки, сварку, жидкие клеи и другие способы постоянного соединения. Каждый продукт семейства VHB имеет свои специфические силовые характеристики, как, например, прочность на растяжение, сдвиг и отслаивание, устойчивость к растворителям, влаге и пластификаторам. Пользователь должен тщательно оценивать условия применения продукта, особенно если планируется применение в экстремальных условиях окружающей среды. |
| --- | --- |

Ленты VHB подходят для применения с самыми разнообразными поверхностями, включая загрунтованное дерево, большинство пластиков, композитов и металлов.

Пластики, соединение с которыми проблематично:

полипропилен, фторопласт, силиконы и другие материалы с низкой поверхностной энергией.

Соединение с пластифицированным винилом зависит от концентрации пластификатора, который может уменьшать силу соединения.

Наиболее устойчива к миграции пластификаторов лента 4945. Соединение с поверхностями с гальваническими покрытиями потенциально проблематично и должно тщательно оцениваться в каждом отдельном случае.

Для предотвращения коррозии на меди или латуни необходимо использовать только материалы с лаковым покрытием.

Для любых поверхностей, соединение с которыми вызывает вопросы, рекомендуется проводить дополнительную оценку.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел индустриальных клейких лент

125445 Москва	
ул. Смольная д.24/Д

Бизнес центр “Меридиан”

Tel:  (095) 784 7474

Fax: (095) 784 7475