|  |  |
| --- | --- |

Nomad™ AQUA PLUS 4500

Придверный коврик для низкой интенсивности движения

| Технический паспорт продукта -Рыночное исследование | TD 691 - черновик |
| --- | --- |

Описание

Nomad Aqua Plus 4500 представляет собой придверный коврик для низкой интенсивности движения, патентованная конструкция которого обеспечивает хорошую абсорбцию влаги.

Nomad Aqua Plus 4500 – это тафтинговое петлевое напольное покрытие, изготовленное из полипропиленовых абсорбирующих волокон, наклеенных на нетканый полиэфирный материал.

Основа Nomad Aqua Plus 4500 изготовлена из прочного, нескользкого, не содержащего ПВХ полимерного материала, в состав которого входит до 50% перерабатываемых полимеров.

Прочная гибридная лента Nomad Aqua Plus 4500 из ПВХ и профилированные края обеспечивают безопасное движение. Коврики малого размера оснащены только окантовкой.

Место использования изделия

- Низкая интенсивность движения: до 500 прохождений в день

- Третья ступень защиты, внутри помещений

- Диапазон рабочих температур от 0 до 60°C

Особые свойства

- Запатентованная конструкция

- Износостойкий полипропиленовый петлевой ворс

- Стойкий к появлению плесени нетканый полиэфирный слой

- Нескользкая, не содержащая ПВХ основа

- Хорошее удаление и удержание грязи и воды

- Безопасное движение пешеходов и колесных средств

Цвета

Черный, темно-синий, коричневый, зеленый

Размеры и упаковка

| Размеры готовых изделий с окантовкой |
| --- |
| 45 x 60 см 60 x 90 см 90 x 150 см 120 x 180 см | 6 ковриков в коробке 1 коврик в коробке 1 коврик в коробке 1 коврик в коробке |  |

Характеристики продукта

| Свойства | Типичные значения |
| --- | --- |
| Общая масса (без канта) | 2800 г/кв.м. |
| Общая масса ворса | 460 г/кв.м. |
| Масса нетканого слоя | 135 г/кв.м. |
| Общая толщина | 6.8 мм |
| Толщина ворса | 3.2 мм |
| Количество пучков на кв.м. | 58 000 |
| Стабильность размеров | < 1% |
| Ширина окантовки Лента Профиль | 10 мм 26 мм |
| Высота окантовки Лента Профиль | 6 мм от 1 до 7 мм |
| Суммарная абсорбция воды | 3.5 л/кв.м. |
| Время высыхания (при 2 литров на кв.м.) | 24 ч |

Химическая стойкость

| Реагент | Стойкость |
| --- | --- |
| Моющие средства | Превосходная |
| Солевой раствор | Превосходная |
| Бензин | Плохая |
| Дизельное топливо | Плохая |
| Моторное масло | Хорошая |
| Отбеливатель | В процессе тестирования |

( Условия теста: 7 дней полного погружения

( Стойкость:

- Превосходная = Нет воздействия.

- Хорошая = слабое воздействие на продукт, менее 1% потери веса

- Плохая = продукт становится непригодным для использования.

Укладка

Положите коврики Nomad Aqua Plus 4500 на сухой и чистый пол, как обычный коврик. Какой-либо дополнительной укладки покрытия не требуется.

(

Рекомендации по чистке

Повседневный уход

Чистка пылесосом. Для наилучших результатов используйте пылесос с виброщеткой.

Периодическая чистка пятен

Жевательную резинку настоятельно рекомендуется удалять сразу после обнаружения.

Периодическая чистка

Чистка моющим пылесосом. Температура моющего раствора не должна превышать 50°C. Данную чистку рекомендуется производить по мере загрязнения покрытия.

( Процедура чистки MSWP 02

Библиография

MSWP 02	Процедура чистки

Страна-изготовитель: Изготовлено в Соединенных Штатах Америки

Поставщик: Франция

Инновационные разработки

B&CS European Laboratory

CTC Laboratories

95250 Beauchamp, France