9080 Двусторонняя клейкая лента на нетканой основе

Техническая информация Май 2002

| Описание продукта | Лента 9080 представляет собой нетканую основу с нанесенным с обоих сторон акриловым адгезивом. Она обладает высокой начальной липкостью и высокой адгезией к различным материалам, в том числе к пластикам с низкой поверхностной энергией. |
| --- | --- |

| Физические свойства Не для спецификации | Тип адгезива | Акриловый |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Нетканый материал |  |
|  | Толщина (ASTM D-3652) |  |  |
|  | Лента Защитный слой Всего | 160 мкм 160 мкм 320 мкм |  |
|  | Защитный слой | Белая бумага с логитипом 3М |  |
|  | Цвет ленты | Желтовато-белый |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с даты продажи 3М при хранении в заводской упаковке при 21°C и относительной влажности воздуха 50 %. |

| Характеристики Не для спецификации | Адгезия к стали ASTM D-3330 | 7.5 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на сдвиг ASTM D-3654 | При площади соединения 6.4см2 выдерживает нагрузку 500 г в течение не менее 10000 минут при комнатной температуре |  |
|  | Температурные характеристики максимальная: (минуты/часы) максимальная (дни/недели) минимальная | 120 °C 90 °C -30 °C |  |
|  | Стойкость к растворителям | Хорошая |

| Рекомендации по нанесению | 1. Прочность соединения зависит от величины площади контакта между адгезивом и поверхностью. Сильный прижим увеличивает площадь контакта и таким образом улучшает прочность соединения. 2. Для получения качественного соединения соединяемые поверхности | должны быть чистыми сухими и однородными Типичный растворитель для очистки поверхности – смесь изопропилового спирта с водой. Соблюдайте меры предосторожности при работе с растворителями. 3. Идеальная температура нанесения 20°C - 40°C. | Нанесение ленты при температуре ниже +10°C не рекомендуется, так как адгезив становится слишком жестким для качественного нанесения. Однако будучи нанесенным в нормальных условиях лента имеет хорошую стойкость к низким температурам. |
| --- | --- | --- | --- |
| Применения | Лента 9080 может быть успешно ипользована для соединения разнообразных материалов, в том числе дерева, металлов, стекла, бумаги, многих пластиков и тканей. | Лента демонстрирует высокую адгезию к материалам с низкой поверхностной энергией, таким как полиэтилен и полипропилен, ламинированные бумаги и др. |  |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 125445 Москва ул. Смольная д.24/Д Бизнес центр “Меридиан” Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |