Scotch( 375E

## Упаковочная лента общего назначения

### Описание продукта

Упаковочная лента № 375 на основе двуосноориентированного полипропилена (BOPP) с синтетическим каучуковым адгезивом Hot Melt постоянной клейкости.

### Применение

Основное применение – закрытие картонных коробок. Рекомендуется использовать при комнатной температуре.  При нанесении  ленту следует плотно прижать к клапанам короба.

Рекомендуемые устройства для нанесения (аппликаторы/диспенсеры)

Ручной	:	H 180 E и TI 1756

Полуавтоматический:	3M-Matic 700a, 700r, 800a, 800af

Характеристики продукта. Усредненные величины, полученные по методике AFERA

Толщина основы	:		50 мкм
Полная толщина ленты	:		75 мкм
Адгезия к нерж. стали	:		5,5 Н/см
Прочность на разрыв	:		75  Н/см

Удлинение до разрыва 	:		180 %

Прочность на сдвиг	:		4500+  мин

Размеры / Цвета

Выпускаемая ширина (мм)	:		12, 15, 19, 25, 38, 50, 75, 150
Длина (м)	:		66, 100, 132, 660, 990
Диаметр сердечника		3” (76 мм)

Цвет	:		Прозрачный,  белый, коричневый

Условия хранения

Хранить при температуре 18 - 21° C и относительной влажности 40 - 50 %. Срок хранения – 1 год.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Рекомендации по применению основаны на результатах испытаний, которые 3М считает объективными, однако, покупатель должен провести собственные испытания с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.