Техническая информация Февраль 2007

| Описание продукта | Scotch-Weld PR100 – клей средней вязкости (100 сПз) на основе этилцианоакрилата. Он разработан для быстрого и прочного соединения резин и пластиков, но также может быть использован на разнообразных материалах. |
| --- | --- |
| Особенности | PR100 рекомендуется к использованию на плотно прилегающих, гладких поверхностях большинства пластиков и резин. |
| Свойства | Основа | Этилцианоакрилат |
|  | Растворимость | Ацетон, метилэтилкетон |
|  | Вязкость, сПз | 80 – 120 Типичная величина 100 |
|  | Удельная плотность | 1,06 |
|  | Цвет | Прозрачный |
| Характеристики | Способность к заполнению зазоров | 0,15 мм (лучшие результаты при меньшей толщине клеевого шва) |
|  | Время отверждения | 10-30 сек |
|  | Прочность на отрыв (ISO6922) | 20 МПа |
|  | Время полного отверждения | 24 часа |
|  | Скорость отверждения | Скорость отверждения цианоакрилатов зависит от соединяемых материалов. На материалах с кислотными свойствами, таких как бумага и кожа, отверждение происходит медленне чем на пластиках и резине. |
|  | Влагостойкость | Нестоек при продолжительном воздействии высокой влажности |
|  | Температурный диапазон эксплуатации | От -50 до +80(С |
| Дополнительная информация о продукции | Для ускорения отверждения цианоакрилатных клеев Scotch-Weld можно использовать активаторы Scotch-Weld АС11 и АС12. Использование активаторов позволяет сократить время отверждения до 2 сек, но может снизить прочность соединения на 30%. |

| Рекомендации по использованию | Скорость отверждения очень высока, так что необходимо сразу точно расположить соединяемые детали. Пористые поверхности могут потребовать использования активаторов Scotch-Weld. Убедитесь что поверхности чистые и сухие, не содержат масел и прочих загрязнений. Наносите продукт из бутылки на одну поверхность и плотно прижмите соединяемые детали до достижения транспортной прочности. Следует наносить как можно меньше цианоакрилатного клея – нанесение избыточного количества замедляет отверждение и снижает прочность соединения. |
| --- | --- |
| Хранение | Храните клей в сухом прохладном месте, не допускайте попадания солнечного света. В этих условиях срок хранения при комнатной температуре составит 12 месяцев. Хранение при температуре +5(С увеличивает срок хранения. |
| Срок хранения | 12 месяцев со дня отгрузки со склада 3М при хранении в оригинальной упаковке при температуре 21(С. |
| Дополнительная информация | Информация о технике безопасности при использовании продукта содержится в паспорте безопасности. Для получения информации обратитесь к представителям 3М. |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы  считаем достоверными, однако покупателю  следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва, 121614 Ул. Крылатская дом 17 стр. 3 Бизнес-парк «Крылатские Холмы» Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |