Scotch-Weld( (Скотч-Велд)

583 структурный адгезив

Техническая информация

Изменения 	:   Март 1996

Выпуск	:	  Ноябрь 1993

| Описание продукта | Scotch-WeldTM (Скотч-Велд) 583 представляет собой термоактивируемый адгезив на основе синтетических эластомеров, термопластичных и термореактивных каучуков в виде эластичной пленки, защищенной с одной стороны бумажным лайнером. | Пленка размягчается при воздействии температуры или растворителя и обеспечивает прочную связь с субстратом. 583 специально разработана для прочного и несложного монтажа именных табличек. | При термоотверждении 583 образует прочную структурную клеевую связь, обладающую высокой стойкостью к действию растворителей и температуры. |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства ( не являются спецификацией ) | Тип адгезива | Синтетический эластомер | 3M ref : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защитный слой | Специально обработанная бумага |  |
|  | Толщина (ASTM D-374) |  |  |
|  | Основа Защитный слой Общая | 0.05 мм 0.09 мм 0.14 мм |  |
|  | Цвет ленты | Темно-коричневый |  |
|  | Цвет защитного слоя | Светло-голубой |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента получения при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха. |

| Техническая информация | Адгезив Scotch-Weld 583 часто используется для приклеивания именных табличек, декоративных молдингов, накладок и пр. | Адгезив Scotch-Weld 583 включен в спецификации автомобильной, авиационной и электронной промышленностей. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Спецификации | MIII P-19834B Приложение 1 Тип II | 583 зарегистрирован в UL | 583 соответствует требованиям AGA. |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Склеивание бумаги. Наклеивание этикеток на напольные покрытия. Монтаж печатных клише. | Приклеивание листов асбеста к алюминию. Сотовые конструкции. Монтаж форм при гальванопластике. | Крепление полос дерева к краю фанеры. Именные таблички |
| --- | --- | --- | --- |

Дата:	  Март 1996

583 структурный адгезив

| Ламинирование (предварительное нанесение на одну поверхность) | Поверхности, предназначенные к нанесению адгезива Скотч-Велд 583, должны быть сухими и чистыми. При использовании на металлических поверхностях следует применять температурную активацию. Активация с помощью растворителя может вызвать следующие проблемы: Трудность отделения защитного слоя Просачивание и растекание растворителя | Наиболее распространенная техника ламинирования – нанесение на горячем валу (Рис. 1), может быть использован также метод горячего прессования. Температура ламинирования должна быть примерно равна 120°C. При этом вал может быть нагрет до температуры выше 120°C для обеспечения достаточного теплопереноса при скорости нанесения 2.7м/мин. | ВНИМАНИЕ (Рис. 2) Если температура нанесения недостаточна (ниже 93°C), прочность клеевого соединения с металлом будет недостаточной. 2. Если температура ламинирования слишком высока (выше 177°C) адгезив начнет отверждаться, что приведет к невозможности его использования в дальнейшем. |
| --- | --- | --- | --- |

| Рисунок 1 | 344 kПa Деталь Вал из металла или плотной резины Деталь Нагреваемый Защитный слой стальной вал Scotch-Weld 583 Адгезив |
| --- | --- |

| Рисунок 2 Температура ламинирования | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 71 82 93 104 116 127 138 149 160 171 182 193 204°C |
| --- | --- |

Дата:	  Март 1996

583 структурный адгезив

| Ламинирование (предварительное нанесение на одну поверхность) | Диапазон температур нанесения 104° - 138°C. Тест для определения качества ламинирования: Быстро снимите защитный слой с металла – если происходит сдвиг или приподнятие адгезива, следует повысить температуру. Затем поместите каплю растворителя (метилэтилкетон или трихлорэтан) на адгезив. | Если адгезив размягчается и становится липким, то температура нормальная. Если адгезив только набухает, то температура ламинирования слишком высока и должна быть понижена. Давление при ламинировании должно быть достаточным для создания достаточного контакта с металлом. | Типичное давление ламинирования 344-482 кПа при температуре вала 121°C. Давление следует увеличить при температуре ниже оптимальной, и следует понизить при температуре выше рекомендуемой. Если температура и давление слишком велики, может наблюдаться растекание адгезива. |
| --- | --- | --- | --- |

| Приклеивание деталей с нанесенной пленкой Скотч-Велд 583 | Детали с нанесенной пленкой адгезива Скотч-Велд 583 приклеиваются путем активации с помощью температуры или растворителя в зависимости от типа поверхности и особенностей применяемого оборудования. * Метилэтилкетон ** 10 сек - 150°C – 344кПа | Алюминий Нерж. сталь Эпокси Фенол. Поликарбонат Акрилат АБС ПВХ Полистирол Полипропилен Полиэтилен | Активация * растворителем Отлично Отлично Отлично Отлично Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Удовлетворит. Удовлетворит. | } }}}}}} | Термо ** активация Отлично Отлично Отлично Отлично Термо-чувствительные пластики - не рекомендуются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Активация растворителями | Активация растворителями является универсальным методом и может использоваться на многих материалах, включая разнообразные пластики, хотя, как правило, характеризуется продолжительным временем отверждения. | Активация может осуществляться рядом растворителей, однако наиболее предпочтительным является метилэтилкетон. Хлоруглеводороды могут быть использованы с целью понижения пожароопасности или увеличения времени отверждения. | Время активации для различных растворителей Ацетон - 1-2 сек (Обычно слишком быстро) Метилэтилкетон - 3-5 сек ( Трихлорэтилен - 9-10 сек Толуол - 7-9 сек 1,1,1, Трихлорэтан - 10-12 сек |
| --- | --- | --- | --- |

|  | При активации растворителем важно обеспечить достаточное время выдержки, чтобы перевести адгезив в вязкое термопластичное состояние. В этом состоянии адгезив будет иметь способность удерживать деталь в нужном положении до его отверждения. | При слишком высокой вязкости связь с субстратом может не установиться, при слишком низкой – деталь может соскользнуть с требуемого положения. ВНИМАНИЕ: При использовании растворителей следует соблюдать правила безопасности, соответствующие типу растворителя. Эти правила включают в себя следующее: | Работать в проветриваемом помещении. Работать в стороне от источников тепла, искр и открытого огня. Не курить. Избегать вдыхания паров. Избегать контакта с глазами и кожей . Хранить емкости с растворителями закрытыми. |
| --- | --- | --- | --- |

Дата:  Март 1996

583 структурный адгезив

| Рисунок 3 Динамика отверждения при различных методах активации | фунт/дюйм Активация растворителем - Метилэтилкетон Н/100мм Термоактивация - 177°C, 344 кПа, 10 сек 20.0 350 Термоактивация 18.0 315 16.0 280 Активация растворителем – 24 часа при 65°С 14.0 245 12.0 210 10.0 175 8.0 140 6.0 105 4.0 70 Активация растворителем – отверждение при норм. усл. 2.0 35 24 часа 48 часов 72 часа Время |
| --- | --- |

| Температурная активация | Каждый из методов активации имеет свои преимущества и недостатки Но при нормальных условиях температурная активация является предпочтительной. | ПРЕИМУЩЕСТВА Высокая скорость оверждения Высокая прочность Высокая химическая стойкость* Высокая термостойкость* Низкая стоимость *термоотверждение | НЕДОСТАТКИ Высокая стоимость оборудования Ограниченный выбор материалов. |
| --- | --- | --- | --- |
| Активация растворителем |  | ПРЕИМУЩЕСТВА Низкая стоимость оборудования Широкий выбор материалов Хорошая прочность Хорошая прочность с текстурированными материалами | НЕДОСТАТКИ Потенциальная огнеопасность и токсичность – специальные требования к рабочему месту. Низкая скорость отверждения |

Дата:  Март 1996

583 структурный адгезив

| Рисунок 4 Зависимость прочности клеевого соединения от температуры активации | фунт/дюйм Н/100мм 20.0 350 18.0 315 16.0 280 Типичная активация Растворителем Прочность в зависимости от температуры 14.0 245 12.0 210 10.0 175 8.0 140 6.0 105 4.0 70 Тест - .002 мм алюминий к 1.6 мм алюминию Активация – 344 кПа и 10 сек выдержка 2.0 35 121 127 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182 188 193 199 204 210 Температура |
| --- | --- |

|  | Максимальная прочность склеивания достигается при правильном подборе следующих параметров – температуры, времени нагрева, давлении в соответствии с типом используемого оборудования. На рисунке 4 приведена зависимость прочности связи от температуры нагрева. При времени нагрева 10 секунд, давлении 344 кПа максимальная адгезионная прочность достигается при 177°C. | Этот график не может рассматриваться как абсолютный, поскольку помимо времени – давления – температуры могут играть роль другие параметры, такие как тип оборудования, скорость теплоотдачи, типы материалов и пр. | Важно, чтобы оптимальный режим отверждения выбирался именно на том оборудовании, на котором будет производиться склеивание. |
| --- | --- | --- | --- |

| Термоотверждение | Термоотверждение Scotch-Weld 583 протекает через термопластичное состояние. При температуре 138°-171°C адгезив размягчается, что позволяет достичь максимальной площади контакта с субстратом. Если температура в дальнейшем не увеличивается, адгезионная связь сохраняет термопластичный характер. | В области 177°-193°C происходит химическое отверждение адгезива, приводящее к образованию адгезионного слоя, устойчивого к действию температуры и растворителей. | Рисунок 5 показывает зависимость фазового состояния адгезива от времени выдержки и температуры. |
| --- | --- | --- | --- |

Дата:  Март 1996

583 структурный адгезив

| Рисунок 5 Зависимость фазового состояния адгезива от времени выдержки и температуры | Время, секунды 120 100 90 80 70 НЕТ ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ СТРУКТУРНАЯ СВЯЗИ СВЯЗЬ СВЯЗЬ 60 50 40 30 20 10 38 65 93 121 149 177 204°C Температура |
| --- | --- |

| Промышленная активация | Прочная адгезионная связь 583 может быть получена при различных величинах температуры, давления и времени выдержки. | Зависимость прочности на сдвиг от этих параметров приведено в таблице. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ТЕМПЕРАТУРА | ДАВЛЕНИЕ | ВРЕМЯ | ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | кПа | минут | КПа |
|  | 93 121 149 163 163 163 163 163 | 1034 1034 1034 669 1034 1378 1378 1378 | 30 30 30 30 30 30 30 30 | 4.1 6.5 13.6 10.3 13.0 6.8 9.6 13.0 |

|  | Приведенные условия позволяют получить максимальную прочность связи при данной температуре. Так как примерно 90% максимально возможной прочности достигается при 75% рекомендуемого времени выдержки, последнее может быть сокращено на 25% без существенной потери прочности соединения. | Также время выдержки может быть существенно уменьшено для тех применений, где нет необходимости в особо высокой прочности соединения. Следующее правило может быть использовано при выборе параметров отверждения: для создания высокопрочной адгезионной связи давление должно превосходить давление водяного пара при данной температуре примерно на 50%. | Можно применять и более высокое давление, если только при этом не наблюдается просачивания и растекания адгезива. В общем случае, чем выше температура и давление, тем меньшее время требуется для достижения максимальной прочности. |
| --- | --- | --- | --- |

3M и Scotch-Weld  являются торговыми марками компании  3M.

# Text boxes

ОПТИМАЛЬНАЯ

СЛИШКОМ НИЗКАЯ

СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ