Техническая информация Март 2007

| Описание продукта | Scotch-Weld UV60 –однокомпонентный клей ультрафиолетового отверждения. Состав средней вязкости под воздействием ультрафиолетового света отверждается с образованием прозрачного клеевого шва. |
| --- | --- |
| Особенности | Scotch-Weld UV60 разработан для очень прочного соединения стекла со стеклом и металлами. Может использоваться при изготовлении стеклянной мебели, украшений и декоративных элементов. |
| Свойства | Замечание: Приведенная ниже техническая информация является типичной, но не должна использоваться в качестве спецификации |
|  | Цвет | Неотвержденный – прозрачный розовый Отвержденный – прозрачный бесцветный |
|  | Основа | Уретан-акриловый клей |
|  | Вязкость, сПз | 1000 – 2000 Типичная величина 1500 |
|  | Удельная плотность | 1,07 |
|  | Время отверждения (стекло, 10мВт/см2, 365 нм) | Менее 15 сек |
|  | Глубина отверждения (30 сек при 10мВт/см2, 365 нм) | 2 мм |
|  | Прочность на отрыв (стекло, 10мВт/см2, 365 нм) | 15 – 25 МПа Типичная величина 20 МПа |
|  | Коэффициент преломления | 1,4800 |
|  | Твердость по Шору D | 70 |
|  | Диапазон рабочих температур | Постоянно от -50 до +120(С Периодически от -50 до +150(С |
| Механизм отверждения | Scotch-Weld UV60 отверждается под воздействием света с длиной волны 310 нм и более. Скорость, глубина отверждения, степень липкости поверхности зависят от интенсивности света, веремени облучения, спектрального состава света, и пропускаемости соединяемых материалов. При использовании ламп высокой интенсивности и длительном облучении возможно отверждение в слое толщиной до 8мм. Рекомендуется использование высококачественных источников УФ-света для быстрого, воспроизводимого и контролируемого отверждения. |
| Стабильность при повышенных температурах | Клеи ультрафиолетового отверждения RiteLok обладают отличной стойкостью к воздействию высоких температур. Продолжительное воздействие высоких температур обычно приводит к окончательной полимеризации непрореагировавшего мономера. |

| Рекомендации по использованию | Убедитесь что поверхности чистые и сухие, не содержат масел и прочих загрязнений. Нанесите клей на одну поверхность, соедините, и облучайте УФ-светом. Альтернативный способ: совместить склеиваемые поверхности, нанести клей на стык и дать просочиться в зазоры. Затем приступить к отверждению. Избыток клея может быть удален очистителем RiteLok AC70 или спиртом. |
| --- | --- |
| Хранение | Храните клей в сухом прохладном месте, не допускайте попадания солнечного света. В этих условиях срок хранения при комнатной температуре составит 12 месяцев. Хранение при температуре +5(С увеличивает срок хранения. |
| Срок хранения | 12 месяцев со дня отгрузки со склада 3М при хранении в оригинальной упаковке при температуре 21(С. |
| Дополнительная информация | Информация о технике безопасности при использовании продукта содержится в паспорте безопасности. Для получения информации обратитесь к представителям 3М. |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы  считаем достоверными, однако покупателю  следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва, 121614 Ул. Крылатская дом 17 стр. 3 Бизнес-парк «Крылатские Холмы» Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |