| Противоскользящее покрытие Safety-Walk™ 5100 |
| --- |
| Технический бюллетень |
| TD 424 – вып. 7 - Дата: июнь, 2006 г. Взамен: май 2005 г. Лист 1/1 |
| Описание: Изделие 3M™ Safety-Walk™ 5100 является виниловым напольным покрытием с открытой структурой, облегчающей чистку и уход. Это упругое, долговечное, противоскользящее покрытие допускает передвижение легких колесных транспортных средств. Материал покрытия обладает повышенной стойкостью к воздействию химических веществ, масел и моющих средств, используемых в промышленности и на предприятиях общественного питания. Назначение: Применяется на промышленных предприятиях и предприятиях общественного питания с целью уменьшения риска хождения по сколькому полу. Покрытие способствует снижению усталости работающих. Имеется разрешение Министерства сельского хозяйства США на применение данного напольного покрытия на комбинатах по переработке мяса и птицы, находящихся под федеральным контролем. Ограничения по применению: Не рекомендуется применять на выходе из производственных помещений. Эксплуатационные качества: Отсутствие скольжения, комфортабельность Стойкость к воздействию жиров и смазочных материалов Дренирование воды Стойкость к химическому воздействию Возможность движения легких картов Цвет: Красный Черный Размеры: Нарезанные листы 0,91 х 1,52 м 0,91 х 3,05 м Рулоны: 0,91 x 6,1 м Упаковка и маркировка: Листы: 1 лист в каждой упаковке. Рулоны: 1 рулон в каждой упаковке. На каждой упаковке указаны наименование изделия, размер, цвет и торговая марка производителя. | Наклеивание и уход: Инструкция по настилке покрытия и уходу за ним находится внутри каждой упаковки. Принадлежности: Приспособление для заделки краев напольных покрытий 3М, высокий профиль Клей для напольных покрытий 3М Утилизация: Изделие, выработавшее свой срок и непригодное к дальнейшей эксплуатации, должно быть захоронено в специальном контейнере или сожжено. В странах Европейского Сообщества утилизация подобных отходов регулируется директивой 20 01 04. Технические требования: Свойство / Методика испытаний Значение / результат Толщина (: ASTM D418-68, раздел 30-35 12,0 мм Плотность (: 6,4 кг/м2 Микробиологические свойства: ASTM G-21-70 Угнетение роста грибков Воспламеняемость: DIN 4102-14 NF P92507(FR) V.K.F. (CH) Doc FF.1.70 (USA) ASTM E-648 (USA) | В1 M3 5 - 2 Успешно >1,0 Вт/см2 Электрические свойства: - Электрическая стойкость ASTM D-149 - Объемное удельное сопротивление ASTM D-257 - Сопротивление изоляции ASTM D-257 9,4 кВ 6,2 х 1011 Ом/см 2,4 х 1011 Ом Стойкость к воздействию среды: ASTM D-746 От –29 (С до 60 (С Восстанавливаемость после снятия статической нагрузки (0,7 кг/см2 в течение 24 ч) 99% Коэффициент трения ASTM D-1894 - Сухая кожа - Сухая резина - Влажная кожа - Влажная резина - Замасленная кожа - Замасленная резина B.I.A. (GE) (ZH 1/571 и DIN 51130) 1,20 1,13 1,16 1,14 1,14 1,02 R10, V10 ( Типовое среднее значение | Стойкость к химическому воздействию: (30-дневные испытания при 22 (С) Химическое вещество Оценка ( Органическая кислота (маринад) Плохо Пероксидисульфат аммония Отл. Тормозная жидкость Отл. Хлорированные растворы Плохо Обезжириватели ( Отл. Жидкое мыло Отл. Электролитический раствор Отл. Этиловый спирт Отл. Этиленгликоль Отл. Дихлорид железа Отл. Бензин Отл. Глицерин Отл. Гексан Отл. Рабочая жидкость Плохо 10%-ная соляная кислота Отл. Изопропиловый спирт Плохо Кетоны Плохо Литографическая жидкость (3М-К-11) Отл. Метиловый спирт Отл. Уайт-спирит Отл. Сульфат никеля Отл. Смазочно-охдаждающая жидкость ( Плохо Смазочное масло Отл. Арахисовое масло Отл. Растительное масло Отл. 1%-ный раствор порошка Tide Отл. Гидроксид натрия Отл. Трифосфат натрия Отл. Вода Отл. 10%-ный раствор соли в воде Отл. Хлорированная вода Отл. ( Отл. = усадка менее 3%, изменение жесткости менее 5%. Плохо = усадка более 3%, изменение жесткости более 5%..Применение не рекомендуется. ( Содержит хлор Некоторые масла могут влиять на качество изделия. Рекомендуется пробное применение. Происхождение изделия: сделано в США на предприятии, сертифицированном по стандарту ISO 9002. Поставщик: 3M Франция |