80 Scotch-Grip(

Неопреновый контактный аäãåçèâ в аэрозольной упаковке

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

Èçìåíåíèÿ :  Август 1996

Âûïóñê:	  Ноябрь 1993

| Îïèñàíèå ïðîäóêòà | Аэрозольный адгезив 80 является специальным неопреновым адгезивом с высокой стойкостью к действию пластификаторов. Обладает высокой прочностью и температурной стойкостью. | Благодаря нитевидному типу аэрозольных частиц не дает тумана при работе и позволяет производить точное нанесение. | Имеет высокую скорость отверждения, что позволяет производить склеивание уже через 4 минуты после нанесения в то время как традиционные контактные клеи требуют перед склейкой 15-20 минут выдержки. Максимальное открытое время составляет 30 минут. |
| --- | --- | --- | --- |

| Ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà (íå ÿâëÿþòñÿ ñïåöèôèêàöèåé) | Основа | Неопреновый эластомер |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Растворитель | Циклогексан, пентан, ацетон, толуол |  |
|  | Òî÷êà âîñïëàìåíåíèÿ | -42(Ñ |  |
|  | Пропеллент | Диметиловый эфир |  |
|  | Содержание | 376 г (500 мл) |  |
|  | Тип аэрозоли | Нити |  |
|  | Öâåò | Желтый |  |
|  | Ñðîê õðàíåíèÿ | 12 ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïðîèçâîäñòâà ïðè õðàíåíèè â çàâîäñêîé óïàêîâêå ïðè 21°C & 50 % îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè âîçäóõà |

| Õàðàêòåðèñòèêè (íå ÿâëÿþòñÿ ñïåöèôèêàöèåé) | Температурная стойкость | от -30(Ñ до 92(Ñ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Влагостойкость | Очень высокая |  |
|  | Устойчивость к погодным условиям | Высокая |  |
|  | Стойкость к действию топлива и масел | Высокая |  |

Äàòà: Август 1996

80 Аэрозольный адгезив

| Дополнительная информация о продукте | Прочность на отрыв | Н / см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 час 2 часа 4 часа 1 день 3 дня 7 дней | 5.3 7.7 9.1 34.9 42.4 43.0 | Угол отрыва 180(, материал – брезентовая ткань, скорость отрыва 50 мм/минуту, открытое время 15 минут, температура 24(С |

|  | Температурная стойкость | Н / см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24(С 49(С 71(С 82(С 93(С | 43.0 37.7 22.8 18.4 13.0 | Угол отрыва 180(, материал - брезентовая ткань, скорость отрыва 50 мм/минуту, открытое время 15 минут, температура 24(С, выдержка перед испытаниями 7 дней при 24(С |

|  | Стойкость к действию пластификаторов | Н / см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 дней при 24(С 7 дней при 71(С | 10.4 6.0 | Угол отрыва 180(, материал - виниловая ткань, скорость отрыва 50 мм/минуту, открытое время 15 минут, температура 24(С |

Äàòà: Август 1996

80 Аэрозольный адгезив

| Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ | Õðàíèòü â ñóõîì ìåñòå и прохладном месте. Температура хранения не должна превышать 49°C. | Оптимальная температура хранения и нанесения от 16 до 27°C. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ | Убедитесь, что сîåäèíÿåìûå ïîâåðõíîñòè сухие и ÷èñòûе, не содержат пыли и маслянистых загрязнений. Ïîâåðíèòå ðàñïûëèòåëü ê ìåòêå, íàíåñåííîé íà ãîðëûøêо áàëëîíà, ÷òîáû âыáðàòü ïðàâèëüíîå íàïðàâëåíèå ñòðóè. Òùàòåëüíî âñтðÿõíèòå áàëëîí в течение 5-10 секунд. | При нанесении дåðæèòå áàëëîí íà ðàññòîÿíèè 12-18 ñì îò ïîâåðõíîñòè, полностью отжимая распылитель во избежание образования капель. Нàíоñèòå адгезив на обе ñîåäèíÿåìûе ïîâåðõíîñòи. Соединение поверхностей производите не ранее, чем через 4 минуты после нанесения. | ×òîáû ðàñïûëèòåëü íå çàñîðÿëñÿ, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû переверните баллон и åùå ðàç ðàñïûëèòå ñòðóþ до начала выхода пропеллента и протрите распылитель. |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Аэрозольный клей 80 предназначен äëÿ сêëåèâàíèÿ материалов на основе каучука и резины, гибкого ПВХ, дерева, декоративных ламинатов, металлов, пластиков, пеноматериалов. | Не рекомендуется для склеивания полиэтилена и полипропилена. Для этих целей используется аэрозольный клей 76 или 90. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Èíôîðìàöèÿ ïî áåçîïàñíîñòè | Âíèìàíèå! Ëåãêîâîñïëàìåíÿþùååñÿ âåùåñòâî. Ïàðû ìîãóò âîñïëàìåíÿòüñÿ ñî âçðûâîì. Хранить вдали от источников тепла. Хранить вдали от источников воспламенения, включая полетные огни и искры. Не курить. Не вдыхать пары или аэрозоль. Использовать только в хорошо вентилируемых местах. Не распылять в глаза. Избегать продолжительного или многократного контакта с кожей. | Внимание! Контейнер под давлением. Не подвергать воздействию прямого солнечного света и температур выше 50оС. Не прокалывать и не сжигать контейнеры даже после использования. Не распылять вблизи открытого пламени или на раскаленные материалы. | Ïåðâàÿ ïîìîùü: Ïðè ïîïàäàíèè â ãëàçà: При попадании в глаза немедленно промыть сильной струей воды и обратиться к врачу. Ïðè ïîïàäàíèè íà êîæó: В случае попадания на кожу промыть водой с мылом. |
| --- | --- | --- | --- |

| 3M Ðîññèÿ Îòäåë èíäóñòðèàëüíûõ êëåéêèõ ëåíò Ìîñêâà, 111024 Øîññå Ýíòóçèàñòîâ 14 Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |