Scotch(

371 упаковочная лента общего назначения.

Техническая информация Июль 2000

Описание продукта

|  | 371 – упаковочная лента общего назначения с основой из двунаправленно ориентированного полипропилена и с синтетическим каучуковым адгезивом. Такая конструкция обеспечивает надежность ленты в различных применениях и при различных условиях. |
| --- | --- |

| Применение | Используется для упаковки картонных коробок. Рекомендуется наносить при комнатной температуре на чистую сухую поверхность. После нанесения выдерживает температуры, обычно встречающиеся при транспортировке и хранении. |
| --- | --- |

Физические свойства

(не для спецификации)

Тип адгезива

|  | Синтетический каучуковый |
| --- | --- |

Основа

|  | Двунаправленно ориентированная полипропиленовая пленка толщиной 28 мкм. |
| --- | --- |
|  | Общая толщина | 48 мкм |
|  | Цвет ленты | Прозрачный, белый, коричневый |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 18-21°C и относительной влажности 40-50 % |
| Рекомендуемое оборудование для нанесения |

Ручное: Н-180, Н-150

Автоматическое: весь ряд 3M-Matic

Характеристики

(не для спецификации)

Адгезия к нержавеющей стали

4.0 Н/10мм

Прочность на разрыв

45 Н/10 мм

Удлинение при разрыве

| AFERA 4005 | 160% |
| --- | --- |
| Статический сдвиг | >4500 минут |

|  | Особенности | Характеристики | Преимущества |
| --- | --- | --- | --- |

Двунаправленно ориентированная полипропиленовая основа

Синтетический каучуковый адгезив.

Устойчивость к разрыву и расщеплению краев

Устойчивость к истиранию и влаге

Препятствует попадантю грязи

Хорошая адгезия к картону

Лента не разрывается при использовании.

Выдерживает условия транспортировки

Содержимое коробки остается чистым

Надежная упаковка

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел индустриальных клейких лент

125445 Москва	
ул. Смольная д.24/Д

Бизнес центр “Меридиан”

Tel:  (095) 784 7474

Fax: (095) 784 7475