Jet-melt

3748 Термоплавкий адгезив

Техническая информация Март 1996

| Описание продукта | Jet-melt 3748 прочный, эластичный термоплавкий адгезив с отличной устойчивостью к ударным нагрузкам при низких температурах и хорошей термостойкостью. | Демонстрирует высокую адгезию к различным материалам, в том числе к трудным для склеивания, таким как полипропилен и полиэтилен. | 3748 не вызывает коррозии металлов и обладет отличными изоляционными свойствами |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства | Основа | Полиолефины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (не являются спецификацией) | Цвет | Желтоватый |  |
|  | Вязкость1 | 1250 сП при 160(С 6500 сП при 180(С 4000 сП при 200(С |  |
|  | Режим аппликатора | 4 |  |
|  | Одобрено FDA2 | Да |  |
|  | Размер катриджей | 26 x 73 мм для пневматического аппликатора 15 x 203 мм для аппликатора типа Квадрак TC Quadrack |
|  | Срок хранения | 12 месяцев со дня поставки 3М при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |
|  | 1 Вискозиметр Брукфельда 2 FDA Reg. 175.105 (адгезивы) CFR Title 21. (FDA – Food and Drug Administration) |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Точка размягчения 3 | 145 °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Термостойкость | 80°C |  |
|  | Прочность на норм. разрыв 22°C | 2.6 МПа |  |
|  | Удлинение при разрыве | 1100 % |  |
|  | Время отверждения4 3 мм полуцилиндр | 45 сек |  |
|  | 3 ASTM E-28-6-7. 4 сосна Douglas fir |  |  |
|  | Прочность на сдвиг, МПа (методика 3М/AC&S С-3096) |
|  | Сосна | 1.6-1.7 |
|  | Эпоксидный стеклопластик | 1.4 |
|  | Полиэтилен высокой плотности | 1.6 |
|  | Полипропилен высокой плотности | 1.5-1.8 |
|  | АБС | 1.5-1.9 |
|  | Прочность на отслаивание, Н/см (угол 180(, методика 3М/AC&S С-3168) |
|  | Сосна | 8,1 |
|  | Эпоксидный стеклопластик | 8.0 |
|  | Полиэтилен высокой плотности | 6.3 |
|  | Полипропилен высокой плотности | 6.3 |
|  | АБС | 8.1 |
|  | Устойчивость к перепадам температуры (методика 3М/AC&S С-3167) |
|  | Жидкость-жидкость | Воздух-воздух |
|  | 20 циклов +90/-40(С без разрушения | 100 циклов +90/-40(С без разрушения |

| Характеристики, продолжение (не являются спецификацией) | Термический коэффициент расширения | 180х10-6 см/см/(С |
| --- | --- | --- |
|  | Диэлектрическая постоянная (1кГц, ASTM D-150) | 2.3 при 23(С |
|  | Коэффициент энергопотерь (1кГц, ASTM D-150) | 0.0010 при 23(С |
|  | Объемное сопротивление (при 500 В, ASTM D-257) | 7х1017 ом-см |
|  | Электролитическая коррозия | Медная проволока при 35(С, относительной влажности 96%, напряжении смещения 45 В в течение 15 дней Положительный потенциал – без видимых изменений Отрицательный потенциал – без видимых изменений |

| Применение | 3748 предназанчен для приклеивания и усиления вибрационной стойкости электронных компонент на печатных платах в тех случаях, где требуется термическая и ударная прочность монтажных соединений. | 3748 также может использоваться для склеивания материалов с низкой поверхностной энергией (полиэтилен, полипропилен), а также для капсулирования или изоляции открытых компонет. | Применяется для подклейки компонент перед волновой пайкой. Для применеия данного материала необходим аппликатор 3М TCQ. |
| --- | --- | --- | --- |

| Дополнительная информация |  | Сертифицирован U.L. (File No. E.16941) UL94 Пожаробезопасность V-2. UL 1410 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Применение и техника безопасности | Пары горячего адгезива вредны для глаз и дыхательной системы. Избегайте длительного контакта с парами. Во время работы не касайтесь адгезива и сопла аппликатора (Т 135 °C!) | В случае попадания горячего адгезива на кожу, немедленно промойте проврежденное место холодной водой и закройте чистой тканью. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва,125445 Ул. Смольная 24/Д Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |