Клейкая лента на политетрафторэтиленовой

основе Scotch( 5451

Техническая информация

Изменения 	:   Март 1996

Выпуск	:	  Октябрь 1993

| Описание продукта Политетрафторэтиленовая лента обладающая антиадгезионными свойствами, высокой термостойкостью и гладкостью. Основа армирована стеклотканью для повышения прочности и износостойкости. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Физические свойства ( не являются спецификацией ) | Тип адгезива | Силиконовый |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Политетрафторэтилен армированный стеклотканью |  |
|  | Общая толщина (ASTM D-3652) | 134 мкм |  |
|  | Толщина основы | 70 мкм |  |
|  | Цвет ленты | Натуральный |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха. |

| Характеристики ( не являются спецификацией ) | Адгезия к стали ASTM D-3330 | 3.1 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв ASTM D-3759 | 172.3 Н/10мм |  |
|  | Температура эксплуатации: Максимальная Минимальная | 204 °C -73 °C |  |

| Дополнительная Информация | Химически инертна. Разрешена Государственным Департаментом Сельского Хозяйства США “U. S. D. A.“ для применения в контакте с мясными продуктами в процессе обработки, транспортировки и хранения Имеет крайне низкую влагопроницаемость, что позволяет использовать ленту во влажной среде | Не образует складок и полостей при воздействии температуры выше 175C. Обладает высокой прочностью и износостойкостью благодаря армированию основыв стеклотканью. | Внимание Политетрафторэтилены при температурах выше 204C, выделяют небольшое количество таксичных паров, поэтому при работе при температурах выше 204C, должна быть обеспечена вентиляция рабочего места. |
| --- | --- | --- | --- |

| Порядок применения | Поверхность, на которую наносится лента, должна быть сухой и чистой. После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Защита нагревательных элементов оборудования для сваривания пленок от налипания полимеров. | Обмотка валов печатных машин для увеличения гладкости и препятствия истиранию. | Защита отдельных частей оборудовния для пайки для легкого удаления брызг припоя. |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Характеристики | Преимущества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тонкая политетрафторэтиленовая основа армированная стеклотканью Силиконовый адгезив. | Хороший термоизолятор. Экономичность. Высокая прочность и износостойкость.. Легкоудалямое покрытие с антиадгезионными свойствами. Стойкость к большинству химических и коррозионных агентов - растворителей, солей и кислот. Термостойкость. Долговечность. |  |