ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ АДГЕЗИВЫ 3M Scotch - WeldTM

В тех случаях, когда время отверждения не является важным фактором, а требования к прочности особенно высоки, применяются двухкомпонентные адгезивы Scotch – WeldTM. Для быстрого, удобного и безопасного нанесения адгезивы выпускаются в двойных картриджах и наносятся с помощью ручного аппликатора, смешиваясь в шнековой насадке (система 3М ЕРХТМ). Такая система позволяет смешивать компоненты в точной пропорции, производить одновременную дозировку и нанесение, точно и аккуратно помещать адгезив на поверхность. При этом обеспечивается высокая гомогенность смеси (не образуются пузырьки при смешивании), минимальный контакт с оператором и минимальное количество отходов (менее 5 %).

Двухкомпонентные адгезивы Scotch – WeldTM склеивают материалы с конструкционной прочностью, то есть с прочностью не менее 7 МПа (если только это позволяет прочность самих склеиваемых материалов).

Система ЕРХ включает в себя:

- двойной картридж

- ручной аппликатор

- сменные смешивающие насадки

- плунжер – толкатель

Система ЕРХ обеспечивает:

- одновременные дозировку, смешивание и нанесение

- смешивание компонентов в точной пропорции

- точное и аккуратное нанесение адгезива на склеиваемые поверхности

- отсутствие пузырьков при смешивании

- минимальный контакт с оператором

- минимальное количество отходов (менее 5 %)

- легкость, надёжность, портативность и простота в обращении

адгезивы в двойных картриджах 50 мл

| Номер | Описание | Жизнеспособность, мин | Время отверждения, мин | Текучесть, усл. ед. | Прочность на сдвиг, МПа | Прочность на отслаивание, Н/см | Материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 55( С | +23( С | +82( С |  |  |
| DP105 | Высокопрозрачный, эластичный | 4 – 6 | 20 | 1 | 24,6 | 14,0 | 2,1 | 62 | Металл, керамика, дерево, стекло |
| DP110 | Серый, эластичный | 8 – 10 | 20 | 4 | 14,0 | 17,6 | 1,3 | 35 | Металл, керамика, стекло, пластики |
| DP190 | Серый, эластичный | 90 | 240 - 360 | 3 | 10,5 | 17,6 | 2,8 | 53 | Металл, дерево, стекло, пластики |
| DP410 | Белый | 8 – 10 | 30 | 5 | 28,9 |  | 8,4 | 100 | Металл, керамика, стекло, пластики |
| DP460 | Желтый | 60 | 240–360 | 4 | 31,6 | 31,5 | 4,9 | 124 | Металл, керамика, стекло, пластики |
| DP490 | Черный, термостойкий | 190 | 240-360 | 5 | 23,7 | 30,0 | 11,8 | 107 | Металл, керамика, стекло, пластики |
| DP620 | Высокопрозрачный, эластичный | 10 | 120 | 1 | 33,9 | 22,9 | 2,7 | 78 | Металл, керамика, стекло, пластики |
| DP810 | Серый, быстрого отверждения | 8 – 10 | 10 | 4 | 8,5 | 29,9 | 3,5 | 52,6 | Металл, резина, стекло, пластики |
| DP8005 | Светло-желтый | 2 – 3 | 2-3 часа | - | 12,0 | 6,0 | 1,9 | 28 | Пластики, включая ПЭ и ПП, металл |
| 1838 | Зелёный | 60 | 8 часов | 5 | 10,3 | 20,7 | 3,4 | 7 | Металл |
| 2216 | Светло-серый | 90 | 8-12 час | 3 | 13,8 | 17,2 | 2,8 | 44 | Металл, резина, стекло, пластики |
| 3520 | Прозрачный | 90 | 8-12 час | - | 14 | 17,5 | 2,8 | 7 | Металл, стекло |
| 3532 9323 | Коричневый Оранжевый | 5 – 10 90 - 120 | 25-30 м 2-4 час | 1 5 | 17,2 37,9 | 13,8 36,2 | 2,1 22,1 | 35 58 | Пластики, дерево Металл, пластики |

| Продукт | Применение | Преимущества/требования |
| --- | --- | --- |
| электроника |
| DP110 | Магнитные полосы-защёлки к дверцам ЭВМ | ударопрочность |
| DP270 | Герметизация, запечатывание отверстий на печатных платах | Не вызывает коррозии меди, не усаживается |
| DP270 | Закрепление микросхем на печатных платах | Металл, керамика, стекло, пластики |
| DP100 | Закрепление винтов крепления микросхем | Прочность, быстрое отверждение |
| DP100 | Фиксация гибких контактов | Малая вязкость, адгезия к разнородным материалам |
| приборы, инструменты |
| DP270 | Медные провода к статору электродвигателя | Не вызывает коррозии меди |
| DP490/760 | Ферромагниты к стальному цилиндру | Высокая прочность при повышенных температурах |
| DP609/605 | Неопреновый уплотнитель к крышке из стеклопластика | Хорошая адгезия, стойкость к действию морской воды |
| DP105 | Ферромагнит громкоговорителя к печатной плате | Способность к поглощению вибраций/эластичность |
| DP190 | Металлические держатели к корпусу спутниковой антенны | Адгезия к порошковой краске, стойкость к внешней среде |
| DP460/490 | Керамические абразивные диски к алюминиевым держателям | Прочность, хорошая стойкость к вибрациям |
| конструкции |
| DP100 | П-образный алюминиевый профиль к стеклянной двери | Компенсация температурного расширения и ударопрочность (эластичность) |
| DP190 | Алюминиевый профиль к стальным держателям окна | Низкая вязкость, компенсация температурного расширения, высокая надёжность |
| DP460 DP110 DP190 | Алюминиевый уголок к алюминиевой раме для жесткости | Прочность, быстрое отверждение, адгезия к краске |
| DP609 | Соединительная муфта для ПВХ, трубы в бассейне | Адгезия к пластикам, стойкость к воде, удобство |
| транспорт |
| DP190 | Окрашенный алюминий в сотовых конструкциях | Хорошая адгезия к окрашенным материалам |
| DP190 | Алюминиевые трубы между собой через муфту | Хорошая адгезия к окрашенным материалам |
| DP490 | Элементы алюминиевой рамы велосипедов | Долговечность, высокая прочность |
| DP490 | Листы стеклопластика к металлической раме | Высокая стойкость к вибрациям, теплу, к воздействию масел |
| DP490 | Алюминиевая трубка теплообменника к корпусу | Высокая адгезия к алюминию, стойкость к фреонам |

#### Типичные применения

Порядок применения

# Поместить картридж адгезива в ЕРХ аппликатор.

# Снять с картриджа защитный колпачок.

# Выпустить некоторое количество адгезива с тем, чтобы убедиться в свободном прохождении компонентов клея.

# Присоединить соответствующую типу адгезива смешивающую насадку.

# Нанести адгезив.

Подготовка поверхности

Прочность адгезионной связи зависит от степени очистки поверхности. Для большинства пластиков (исключая полиэтилен и полипропилен) рекомендуется протереть поверхность 50% -ным водным раствором изопропилового спирта, обработать абразивным материалом типа ЗМ Скотч-Брайт и снова протереть растворителем. Этот метод используется для очистки металлов и материалов с порошковыми покрытиями для удаления масла, смол, пыли, непрочно прилегающей краски и прочих загрязнений.

Условия хранения.

Хранить в прохладном сухом месте при температуре 15° С - 25° С. Срок хранения 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при температуре 20° С и относительной влажности воздуха 50 %.