| Технический бюллетень |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | TD 472. Дата: февраль 2002 г. Взамен: июль 1999 г. Страница 1 / 4 |

Описание:

Изделие представляет собой алюминиевую фольгу, на поверхность которой с помощью прочного, долговечного связующего полимера нанесены абразивные зерна. Тыльная сторона фольги покрыта самоклеящимся клеевым составом на основе каучука и защищена удаляемой подложкой. Этот материал используется для покрытия неровных поверхностей (например, таких, как пластины, обработанные алмазным инструментом, головки винтов, лестничные ступени и пр.).

Назначение:

Ленты предназначены для покрытия рельефных поверхностей в производственных помещениях, объектах коммерческой недвижимости и предприятиях общественного питания.

Материал может быть уложен  на сухой, влажный или засаленный пол там, где применение обычного универсального противоскользящего покрытия не рекомендовано.

Эксплуатационные качества:

- Эластичное, хорошо прилегающее к поверхности покрытие.

- Допускается изгиб покрытия.

- Долговечность.

- Стойкость к химическому воздействию.

- Простота нанесения.

Цвет и номер модели:

- Черный – тип 510.

- Желтый (безопасность) – тип 530.

Технические характеристики:

| Характеристика/ Методика испытаний | Значение/ результат |
| --- | --- |
| Цвет | Черный | Желтый |
| Толщина* MIL D-17951 (Суда) | 0,9 мм | 0,76 мм |
| Плотность* MIL D-17951 (Суда) | 885 г/м² | 740 г/м² |
| Стойкость к УФ-излучению: | Хорошая |
| Воспламеняемость: ASTM E 648-95a Средний критический поток излучения (Вт/см²) NFPA 101 Классификация GSA (Администрация общих служб) | 1,02 | 0,96 |
|  | Превышает Класс I | Класс I |
| Плотность дыма (с поправкой Dm) : С пламенем Без пламени | ASTM E622-95 8 9 | ASTM E622-94а 74 85 |
| Минимальная температура при наклеивании: | 4°C |
| Минимальная рабочая температура: | -40°C |
| Максимальная рабочая температура: | 79°C |
| Статический коэффициент трения: ( MIL-D-17951 (Суда) |  |
| Поверхность | Состояние | Значение |
| Резина | Сухая Влажная Засаленная | 1,38 1,25 1,28 | 1,44 1,35 1,14 |
| Кожа | Сухая Влажная Засаленная | 1,04 1,46 -- | 1,14 1,54 — |
| Динамический коэффициент трения: ( MIL-D-17951 (Суда) |  |
| Поверхность | Состояние | Значение |
| Резина | Сухая Влажная Засаленная | 1,04 0,94 0,95 | 1,31 1,20 0,79 |
| Кожа | Сухая Влажная Засаленная | 0,72 1,14 -- | 1,00 1,29 — |

| Характеристика/ Методика испытаний | Значение/ результат |
| --- | --- |
| C.I.D.: A-A-59124(97) - Тип II** | Положи тельный результат |  |
| Сопротивление скольжению: DIN 51130 (ZH1/571) - трение (сухое) R - трение на рельефной пластине ( с Safety-Walk ( без Safety-Walk | R13 R12 R10 | R12 |

* 	Типовые средние значения

(	Взамен технических условий MIL-W-5044C

Стандартные размеры:

Листы:

152 мм x 610 мм (6” x 24”)

Рулоны:

51 мм x 18,3 м (2" x 60’)

102 мм x 18,3 м (4" x 60’)

152 мм x 18,3 м (6" x 60’)

305 мм x 18,3 м (12” x 60’)

610 мм x 18,3 м (24” x 60’)

Размеры на заказ:

Требуемые размеры изделия можно указать в заказе (допускается заказ в минимальных количествах).

| Технический бюллетень |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | TD 472. Дата: февраль 2002 г. Взамен: июль 1999 г. Страница 2 / 4 |

Стойкость к химическому 
воздействию:

| Вода | R |
| --- | --- |
| 1%-ный мыльный раствор | R |
| 1%-ный раствор моющего средства | R |
| Отбеливатель (5,25%-ный гипохлорид натрия) | I | R |
| 1%-ный гипохлорид натрия | NR | R |
| 1%-ная соляная кислота | R |
| 25%-ный раствор серной кислоты в воде | R |
| Изопропиловый спирт | R |
| Метилэтилкетон | I |
| Уайт-спирит | NR | R |
| Трихлорэтилен | NR | I |
| Арахисовое масло | R |
| Рабочая жидкость (Skydrol 500B) | К | I |
| Моторное масло | R |
| Бензин (неэтилированный) | IC |
| Дизельное топливо | I |
| 50%-ный раствор антифриза в воде | R |
| Промывочная жидкость (для стеклоомывателя) | R |

#### R = Допустимо при непродолжительном погружении

I = Допустимо только при эпизодическом воздействии

NR = Недопустимо

IC = Допустим случайный контакт (при условии еженедельной чистки и мытья)

Примечание:

Результаты получены в 7-дневном испытании с полным погружением изделия, наклеенного на поверхность из нержавеющей стали.

Упаковка и маркировка:

Листы:

152 мм х 610 мм: 50 шт./упаковка

Рулоны:

51 мм x 18,3 м: 2 рулона в упаковке

102 мм и шире: 1 рулон в упаковке

На каждой упаковке указаны наименование изделия, размер, цвет и проставлена торговая марка изготовителя.

Наклеивание и уход:

Листок с подробными инструкциями вложен в каждую упаковку.

См. также с. 3 настоящего бюллетеня, на которой приведены основные указания по подготовке поверхности, наклеиванию изделия и уходу за ним.

Дополнительные принадлежности:

- Грунтовка 3M:

- Scotch-Weld-80

- Краевой герметик 3M:

- Scotch-Seal™ 1103 Clear Sealant

Условия хранения:

Рекомендуется хранить изделие в закрытой заводской упаковке при температуре от +15 до +30 (С и относительной влажности от 50 до 60 %.

Срок хранения:

Рекомендуется использовать изделие в течение 3 лет со дня, указанного на упаковке.

Срок службы изделия:

Изделие предназначено для применения только в условиях только пешеходного движения.

Движение колесного транспорта не рекомендовано, в противном случае срок службы изделия заметно сокращается.

Утилизация изделия:

Изделие, выработавшее свой срок и непригодное к дальнейшей эксплуатации, должно быть захоронено в специальных контейнерах и/или сожжено.

Происхождение изделия:

Сделано в США и переработано во Франции на предприятиях, сертифицированных по стандарту ISO 9002

Поставщик:

Франция: Дистрибьюторский центр S.O.A.

| Технический бюллетень |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | TD 472. Дата: февраль 2002 г. Взамен: июль 1999 г. Страница 3 / 4 |

Противоскользящие ленты 3M Safety-Walk™ 
Инструкция по наклеиванию и уходу

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, сухой, гладкой и иметь температуру не ниже указанной (с учетом типа материала):

Ленты универсальные:       	4°C

Ленты формуемые:              	4°C

Ленты грубой зернистости:    4°C

Ленты эластичные:	            4°C

Ленты эластичные тонкие:    10°C

Поврежденные участки поверхности отремонтировать или заменить.

Удалить с поверхности сколы, трещины и шелушения красочного слоя.

Вощеный пол зачистить и вымыть.

Рекомендуемые моющие и чистящие средства:

| Тип поверхности | Подготовка поверхности |
| --- | --- |
| Неокрашенный металл, полиэтилен, полипропилен | Протереть растворителем |
| Окрашенный металл, пластмасса или дерево; фиберглас с наружным отделочным слоем; пол с эпоксидным покрытием | Протереть растворителем, обезжирить, вымыть ополоснуть и просушить |
| Шероховатый бетон | Обезжирить, вымыть ополоснуть и просушить |
| Окрашенный бетон | Обезжирить, вымыть ополоснуть и просушить |
| Виниловая плитка, мрамор, терраццо, керамика | Зачистить, вымыть, ополоснуть и просушить |
| Керамическая плитка | Обезжирить, вымыть ополоснуть и просушить |

###### Наклеивание

Инструмент: ручной резиновый валик или резиновая киянка.

- Расстояние между наклеиваемыми кусками должно быть от 12 до 50 мм.

- Скруглить углы заготовки материала, отрезанной от рулона.

- С одного конца заготовки отогнуть защитную подложку на участке длиной около 50 мм, приложить заготовку к поверхности. 
Примечание. Не прикасайтесь к клейкому слою материала, не допускайте его загрязнения.

- Продолжая снимать подложку, крепко прижимать заготовку рукой к поверхности.

- С небольшой заготовки снять подложку целиком. Держа заготовку за края, слегка согнуть ее по центру клеящим слоем наружу. Приложить середину заготовки к центру покрываемого участка, слегка прижать пленку.

- Движениями резинового валика от центра к краям крепко прикатать материал к поверхности.

- Края заготовок из материала формуемой ленты обработать легкими ударами резиновой киянки. Это придает соединению дополнительную прочность.

- При наклеивании лент на ступеньки отступить от края на 12-15 мм, чтобы избежать скручивания и преждевременного износа покрытия.

Полезные советы

Шероховатые или гладкие пористые поверхности: Загрунтовать поверхность грунтовкой 3М, чтобы добиться требуемого качества наклеивания материала.

Окрашенные поверхности: Ленты Safety-Walk™ легко и прочно приклеиваются к большинству окрашенных поверхностей, находящихся в хорошем состоянии. Перед наклеиванием материала окрашенная поверхность должна быть хорошо высушена.

Обработанное или необработанное дерево: Деревянные поверхности перед наклеиванием лент Safety-Walk™ необходимо обработать герметиком или покрасить.

Сырость и влага: Не рекомендуется наклеивать ленты Safety-Walk™ на поверхности, пропитанные влагой или постоянно контактирующие с водой.

Цементный пол:

Не рекомендуется перекрывать зацементированные трещины и разрывы цельным куском материала. Разрежьте заготовку на несколько небольших кусков.

Кухни и засаленные полы: Не рекомендуется наклеивать ленты Safety-Walk™ на керамическую плитку в кухнях предприятий общественного питания.

Влажные поверхности: Использование герметика 3M Scotch-Seal™ 1103 Clear Sealant позволяет защитить покрытие от попадания влаги под края.

Грунтовка

- Тщательно очистить поверхность (см. «Подготовка поверхности»).

- Yанести тонкий грунтовки  на место приклеивания ленты.

- Хорошо просушить грунтовку (грунтовка не должна липнуть к рукам).

Инструкции по уходу

Регулярно проверяйте состояние покрытия.

Следите за тем, чтобы на покрытии не было грязи и мусора.

Универсальные, формуемые ленты и ленты грубой зернистости необходимо регулярно чистить щеткой.

Эластичные и эластичные тонкие ленты необходимо регулярно подметать.

Для удаления грязи и масел можно пользоваться общеупотребительными чистящими и обезжиривающими средствами.

Удаление и замена

Порядок замены изношенного материала:

- Удалить старый материал. Можно воспользоваться нагревателем и скребком.

- С помощью обезжиривателя или растворителя удалить остатки клея.

Наклеить новую ленту Safety-Walk™.

| Технический бюллетень |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | TD 472. Дата: февраль 2002 г. Взамен: июль 1999 г. Страница 4 / 4 |

Противоскользящие ленты 3M™ Safety-Walk™
Рекомендации по выбору вида ленты

|  | Вид ленты 3M™ Safety-Walk™ |
| --- | --- |
| Типовое применение | Универсальная | Грубой зерни- стости | Формуемая | Эластичная | Эластичная тонкая |
| Машины для строительство, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства (экскаваторы, грузовые автомашины, подъемные краны, тягачи, погрузчики и др.) | ( | ( | ( |  |  |
| Лестничные площадки, эстакады, подмости, платформы и др. | ( | ( | ( |  |  |
| Стремянки, ступеньки, подножки и др. | ( |  | ( |  |  |
| Транспортные средства для работы и отдыха: снегоходы, вездеходы, садовые мини-трактора, газонокосилки и др. | ( | ( | ( |  |  |
| Оборудование и транспортные средства для досуга: самокаты, доски, скутеры и др. | ( |  |  |  |  |
| Аэрокосмическая промышленность: багажные отделения, несущие плоскости и др. | ( |  | ( |  |  |
| Транспортные средства: поезда, трамваи, автобусы, вагоны и др. | ( |  | ( |  |  |
| Средства для отдыха на воде: катера, яхты, водные лыжи, доски для серфинга и др. |  |  |  | ( |  |
| Бассейны, трамплины и вышки для прыжков в воду |  |  |  | ( |  |
| Бани, душевые, раздевалки |  |  |  | ( | ( |
| Ванные комнаты |  |  |  |  | ( |
| Поверхности с высоким трением: валки конвейера, стеллажные полки и др. |  |  |  | ( |  |
| Помещения для приготовления пищи * | ( |  |  |  |  |

* 	Не рекомендуется наклеивать на замасленную керамическую плитку.

( 	Рекомендовано для наклеивания на ровные, гладкие поверхности.

( Рекомендовано для наклеивания на углы и поверхности сложной формы.

Универсальные ленты Safety-Walk™ при необходимости могут быть изготовлены по военным техническим условиям MIL-D-17951 (SH).