ТЕРМОПЛАВКИЕ КЛЕИ JET - MELTTM

# Технические данные

# Прочность, удобство, быстрота и широкий выбор

Клеящие системы ЗМ Jet-melt (Джет мелт) - это удобное в применении многоцелевое промышленное средство соединения разнообразных материалов.
Клеи Jet-melt (Джет мелт) не содержат растворителей - они представляют собой термопластичные композиции, переходящие в вязкотекучее состояние при нагревании и быстро возвращающиеся в твердое состояние при охлаждении до комнатной температуры. Клей наносится в расплавленном виде и при охлаждении образует прочное соединение практически с любыми материалов, в том числе древесиной, картоном, пластмассами, вспененными пластиками, тканями.

3М – Новые продукты

Обычный высокотемпературный плавкий клей наносится при температуре около 210°С, что затрудняет его использование для склеивания термически неустойчивых материалов, а также иногда создает пожароопасные ситуации. Постоянно разрабатывая новые виды продукции, компания ЗМ создала низкотемпературный плавкий клей Jet-melt (Джет мелт), который наносится при температуре всего 130°С, сохраняя высокую прочность соединения. Это не только позволяет избежать перечисленных выше недостатков, свойственных обычному плавкому клею, но и значительно уменьшает запахи и дымление при работе.

# Аппликаторы ЗМ Jet-Melt

Компания ЗМ считает, что обеспечить высокую производительность, безупречное качество и хорошие условия труда можно только при использовании простого, надежного и удобного оборудования. По этой причине ЗМ сосредотачивает особые усилия на разработке приспособлений для нанесения плавкого клея, отвечающих самым разным производственным задачам.

Пистолет - аппликатор ЗМ Polygun EC

Polugyn EC - это новейшая и наиболее совершенная модель аппликатора, рассчитанная на широкий круг применений. Этот аппликатор имеет большой диапазон температур нагрева, что позволяет наносить любой плавкий клей при оптимальной для него температуре.
Производительность 50 мг/мин. Вес: 860 г. Мощность 380 Вт. Клеевой стержень Quadrack весом 30 г дает полосу клея длиной 4,8 м. Температура нагрева устанавливается в пределах от 96°С до 232°С с помощью регулятора, встроенного в рукоятку.

- позитивная клееотсекающая система предотвращает подтекание клея, свойственное системам с клапанами шаровой конструкции.
- особая форма клеевого стержня Quadrack обеспечивает эффективную подачу клея и максимальную производительность пистолета - аппликатора.
- ограничитель с регулируемым шагом устанавливает размер каждой капли.
- эргономичный курок нажимается ладонью, что делает работу менее утомительной.
- компактная и легкая конструкция имеет вес всего 860 г.
- вентилируемый кожух с двойными стенками рассеивает тепло, предотвращая нагревание рукоятки.
- уникальная конструкция нагревающего элемента. Мощность 380 Вт обеспечивает максимальную производительность.

Низкотемпературный пистолет - аппликатор ЗМ Jet-melt Polygun LT

Аппликатор снабжен ладонным курком, снижающим утомление оператора при нанесении
длинных полос адгезива.
Производительность 36 мг/мин. Вес: 370 г. Мощность 150 Вт. Клеевой стержень Quadrack
весом 30 г дает полосу клея длиной 4,8 м. Температура нагрева примерно 130°С.

# Пистолет-аппликатор Jet-met TC Quadrack™

Для нанесения высокотемпературных плавких клеев с температурой нагрева примерно 210°С.

# Пневматический аппликатор ЗМ Jet-melt II

Этот пневматический аппликатор обладает самой высокой мощностью среди представляемых моделей и предназначен для нанесения длинных клеевых полос и нанесения больших порций клея. Аппликатор снабжается емким магазином для подачи клеевых стержней и может эксплуатироваться в полуавтоматическом режиме - для этого необходимо установить его на кронштейне и оборудовать ножной педалью. Производительность 60 мг/мин. Вес: 1500 г. Мощность 500 Вт. Рабочее давление 552 кПа. Материал: клеевые стержни весом 37 мм (только для высокотемпературных клеев).

# Контактный аппликатор ЗМ Jet-melt ТС

Аппликатор Jet-melt ТС рекомендуется для сложных работ, например, для точечного склеивания, часто применяемого в электронной промышленности.
Производительность 36 мг/мин. Вес: 330 г. Мощность 150 Вт. Сменные наконечники различной формы. Министержень весом 8 г дает полосу клея длиной 1,3 м (только для высокотемпературных клеев).

| Размер склейки | Скорость склеивания |
| --- | --- |
|  | низкая | средняя | высокая |
| малый | TC | TCQ/LT | EC |
| средний | TCQ/LT | EC | JMII |
| большой | EC | JMII | JMII |

Обозначения:
ТС - Контактный аппликатор ЗМ Jet-melt ТС
TCQ - Аппликатор Jet- melt TC Quadrack
LT - Низкотемпературный аппликатор ЗМ Jet-melt Polygun LT
ЕС - Аппликатор ЗМ Polygun EC
JMII - Пневматический аппликатор ЗМ Jet-melt II

# Системы ЗМ Jet-melt в упаковке

Для упаковки необходим быстроотверждающийся клей с высокой начальной адгезией и поэтому клеящие средства Jet-melt пользуются большим спросом в этой области. За счет практически моментального схватывания, клей Jet-melt                3762 позволяет быстро и надежно запечатывать картонные коробки. Новый низкотемпературный клей Jet-melt Quadrack 3762LM имеет еще более высокую начальную адгезию, что улучшает производительность труда и повышает уровень техники безопасности. В свою очередь, новый электроаппликатор Polygun EC по скорости подачи клея сравним с пневматическими аппликаторами, что значительно расширяя производственные возможности упаковочного цеха или участка.

# Системы ЗМ Jet-melt в мебельной промышленности

Благодаря быстроте схватывания и высокой прочности, клеящие средства Jet-melt широко применяются для склеивания деревянных деталей. Клей Jet-melt 3738 был разработан специально для этих целей, а дальнейшее совершенствование этой системы привела к
появлению еще более эффективного адгезива 3747 и низкотемпературного Jet-melt 3747LM.

# Системы ЗМ Jet-melt для склеивания пластмасс

Клей Jet-melt 3764 всегда пользовался успехом в качестве средства склеивания жестких пластиков, но логическая точка в ассортименте средств для склеивания пластмасс была поставлена с появлением клея Jet-melt Quadrack 3789, предназначенного для гибких пластмасс с высоким содержанием пластификаторов. При этом аппликатор Polygun EC позволяет наносить клей при оптимальной температуре, добиваясь высоких характеристик клеевого соединения.

# Системы ЗМ Jet-melt для сборки декоративных изделий

Клей Jet-melt 3792 представляет собой прозрачный универсальный клей, применяемый в самых разных областях, включая производство игрушек, изготовление елочных украшений, установку торговых плакатов и монтаж оконных жалюзи. Этот клей также пользуется популярностью в производстве мягких декоративных изделий для крепления бахромы,
канители и окантовки. Появление низкотемпературного клея Jet-melt Quadrack 3792LM позволит склеивать еще более тонкие материалы без риска потери цвета или формы деталей.

Системы ЗМ Jet-melt в электронной промышленности

Компания ЗМ отдает много сил на разработку изделий, в которых нуждается рынок. Так, полиамидные клеящие средства ЗМ 3779 и ЗМ 3789 уже активно применяются для крепления и изоляции деталей там, где требуется высокая термоустойчивость и надежность в широком диапазоне условий эксплуатации. Кроме того, компания ЗМ разработала клей Jet-melt 3748 с высокой устойчивостью к температурным перепадам, который заменит полиамидные клеи в ситуациях, не требующих высокой температурной устойчивости. Тем самым, этот продукт обещает существенную экономию средств в электронной промышленности.

# Физические свойства

| Клей Jet-melt | Цвет | Аппликаторы (а) | Термостойкость (б) | Вязкость (в) 190ºС-230ºС | Прочность на разрыв (22ºС) Н/мм | Прочность на сдвиг (22ºС) Н/мм (г) | Ударная прочность Дж -18º С 22º С | Прочность на отслаивание (22ºС) Н/мм (д) | Скорость подачи клея, сек. (с) | Переключатель на апп-ре ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛЕИ: Температура плавления клея 130( С, применяются для склеивания термочувствительных материалов |
| 3762LM | Светло-корич. | LT EC | 54ºC | 4000@121ºC | 4,1 | 3,3 | 1,1 | 1,4 | 10 | 45 | 1 |
|  | Свойства и назначение: Высокая скорость схватывания. Склейка гофрированного картона, наклеивание маркировок. |
| 3778LM | светло-коричн. | LT EC | 55ºC | 7000@121ºC | 2,1 | 3,0 | 1,1 | 1,5 | 14 | 62 | 1 |
|  | Свойства и назначение. Склеивание многих типов древесины и аналогичных материалов, а также пластмасс |
| 3792LM | прозрачный | LT EC | 60ºC | 10500@121ºC | 3,8 | 2,4 | 1,2 | 7,0 | 22 | 57 | 1 |
|  | Свойства и назначение. Склеивание многих типов древесины, гофрированного картона, полиолефинов и других легких материалов. |
| ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛЕИ |
| 3738 | коричн. | ТС, TCQ ЕС, JMII | 54ºC | 2875 | 1200 | 2,5 | 2,58 | 1,4 | 4,0 | 23 | 35 | 4 |
|  | Свойства и назначение. Высокая производительность и малая скорость схватывания. Универсальный клей для дерева, ДСП, картона. |
| 3747 | светло-желтый | ТС TCQ ЕС JMII | 63ºC | 4100 | 2400 | 5,2 | 2,96 | 1,3 | 2.8 | 35 | 45 | 4 |
|  | Свойства и назначение. Универсальный клей, в том числе для древесины и пластмасс. Хорошая термоустойчивость и гибкость. Может клеить легкие металлы. |
| 3748 | белый | ТС TCQ EC | 80ºC | 5000 | 2400 | 2,6 | 1,7 | 1,3 | 2,6 | 31 | 65 | 4 |
|  | Свойства и назначение. Высокие термические и электрические характеристики. Не вызывает коррозию меди. Может клеить полипропилен, полиэтилен. |
| 3748 VO | бледно-желтый | TCQ EC | 80ºC | 5500 | 2700 | 1,4 | 1,89 | 1Д | 5,5 | 26 | 65 | 4 |
|  | Свойства и назначение. Невозгораемая модификация клея 3748 соответствует требованиям UL 94 V-О и UL 1410. Может клеить фторопласт, полипропилен. |
| 3762 | средне-коричн. | ТС TCQ ECI | 54ºC | 1870 | 750 | 3,1 | 3,75 | 1,3 | 2,2 | 12 | 30 | 4 |
|  | Свойства и назначение. Универсальный клей. Высокая скорость схватывания, быстрое застывание. Может клеить ДСП, древесину. Низкая стоимость. |
| 3764 | Прозрач. | ТС TCQ EC | 60ºC | 6000 | 4250 | 4,5 | 2,69 | 1,5 | 6,4 | 25 | 55 | 4 |
|  | Свойства и назначение. Ударопрочный клей для пластмасс: АБС - пластик, поликарбонат, ПВХ, полипропилен, полиэтилен. Высокая ударная прочность при низких температурах. |
| 3779 | Прозрачно светло-желтый | ТС TCQ ЕС JMII | 150ºC | 7000 | 2000 | 14,5 | 4,82 | 1,2 | 2,4 | 32 | 75 | 5 |
|  | Свойства и назначение. Хорошие электрические свойства с высокой термоустойчивостью. Высокая устойчивость к маслам и топливам. |
| 3789 | прозр. желтый | ТС EQ | 105ºC | 5200 | 1400 | 3,6 | 3,9 | 1,5 | 4,2 | 28 | 70 | 5 |
|  | Свойства и назначение. Высокоэффективный ударопрочный клей для пластмасс. Может клеить также древесину, ПВХ, пластик ABS. |
| 3792 | Прозрач. | ТС TCQ ЕС JMII | 60ºC | 5000 | 2200 | 2,8 | 1,7 | 1,4 | 4,6 | 23 | 45 | 5 |
|  | Свойства и назначение. Прозрачный универсальный клей для древесины картона, легких материалов. Для изготовления мебели, крепления обивки, сборки мелких изделий. Может клеить ткань и других легкие материалы. |
| 3796 | Корич | ТС JMII | 99ºC | 37750 | 7500 | 2,5 | 3,8 | 1,4 | 3,3 | 51 | 75 | - |
|  | Свойства и назначение. Универсальный термостойкий клей. Эффективное склеивание пластмасс и легких металлов. |

а) ТС = Контактный аппликатор ЗМ Jet-melt ТС (клеевые министержни 15x48 мм)
TCQ = Аппликатор Jet-met TC Quadrack (высокотемпературные клеевые стержни формы Quadrack 15x200 мм)
LT = Низкотемпературный аппликатор ЗМ Jet-melt Polygun LT (низкотемпературные клеевые стержни формы Quadrack 15x200 мм)
ЕС = Аппликатор ЗМ Polygun EC (высоко- и низкотемпературные клеевые стержни формы Quadrack 15x200 мм)
JMII = Пневматический аппликатор ЗМ Jet-melt II (клеевые гранулы 26x83 мм)

б) Максимальная температура, при которой клей выдерживает нагрузку 13,75 кПа. Измерения произведены на приборе Douglas Fir при указанной нагрузке с последовательным увеличением температуры на 5,5° через каждые 30 мин.

в) Динамическая вязкость измерена прибором Brockfield Thermosel и указана в мПа-с.

г) Прочность на сдвиг измерена прибором Douglas Fir на образцах размером 25x100 мм с перекрыванием 25 мм при комнатной температуре и скорости сдвига 50 мм/мин.

д) Прочность на отслаивание измерена на парусиновых образцах размером 25x200 мм при скорости отслаивания 250 мм/мин. Для клея 3748, ввиду неприменимости парусиновых образцов, эта величина определялась на образцах из полипропилена высокой плотности.

е) Время (в секундах), необходимое для нанесения одной гранулы клея размером 26x83 мм с помощью пневматического аппликатора Jet-melt II.

Рекомендации по применению

| Склеиваемые материалы | Клей Jet-melt |
| --- | --- |
| 1 материал | 2 материал |  |
| Пластмассы: Акриловые полимеры Гибкий винил Жесткий винил Полиэфир Полиэтилен/полипропилен АБ С/Поликарбонат Жесткий полистирол Пенополистирол Пенополиуретан | Пластмассы, древесина, картон | 3764, 3792, 3792LM,3789,3764, 3789, 3792, 3792LM,3764, 3792, 3792LM,3748, 3764, 3792, 3792LM,3764, 3792, 3792LM,3764, 3789,3762LM, 3778LM, 3792LM,3764, 3789, 3792, 3792LM |
| Металл | Металл Резина Древесина, бумага, ткань, холст Стекло, фарфор Кожа Пластмассы | 3738, 3747, 3796*,3738, 3747, 3796*,3738, 3747,3796*,3789, 3796*,3747, 3796* |
| Бумага, картон | Бумага, картон Металл, пластмассы, древесина, стекло | 3762, 3762LM,3738, 3747, 3792, 3792LM |
| Древесина | Металл Резина Древесина Бумага, картон, ткань, холст | 3738, 3778LM, 3796*,3747, 3789,3738, 3747, 3789, 3792, 3792LM,3738, 3747, 3789, 3792, 3792LM |
| Ткань, холст | Пластмассы, древесина, стекло | 3738, 3764, 3778 LМ, 3789 |
| Стекло, фарфор | Стекло, фарфор, ткань, холст, картон, пластмассы | 3764, 3789,3796* |
| Кожа | Кожа, металл, дерево | 3789, 3796* |

* только для аппликаторов Jet-melt II и Jet-melt ТС