VHB(

5952 Лента на вспененной акриловой основе.

Техническая информация Март 2001

Описание продукта

|  | Акриловая VHB лента 5952 – это двусторонняя клейкая лента толщиной 1.1 мм, предназначенная для соединения разнообразных поверхностей, в том числе многих пластиков с низкой поверхностной энергией и окрашенных поверхностей, а также металлов. Эластичность основы увеличивает площадь контакта с поверхностью. |
| --- | --- |

Физические свойства

(не для спецификации)

Тип адгезива

|  | Для материалов с низкой поверхностной энергией |
| --- | --- |
| Основа | Акриловая пена (закрытые ячейки) |
| Толщина (ASTM D-3652) | 1.1 мм. |
| Плотность | 640 кг/м3 |

Защитный слой

|  | Красная полиэтиленовая пленка |
| --- | --- |

Цвет ленты

|  | Черный |
| --- | --- |
| Срок хранения | 24 месяца с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 21°C и относительной влажности 50 % |

Характеристики

(не для спецификации)

Прочность на статический сдвиг

материал - нержавеющая сталь

1500г./3.2 см2 – 10000 мин. при 22(С

500г./3.2 см2 – 10000 мин. при 70(С

500г./3.2 см2 – 10000 мин. при 93(С

250г./3.2 см2 – 10000 мин. при 121(С

Температура эксплуатации:

максимальная

Краткая (Часы/минуты)

Длительная (Дни/недели)

150°C

120°C

Прочность на нормальный  разрыв

материал - алюминий

830 кПа

Адгезия к нержавеющей стали (отслаивание)

|  | 44 Н/10мм |
| --- | --- |

|  | Стойкость к действию растворителей |
| --- | --- |

Высокая

| Порядок применения | Для получения максимально прочного соединения поверхности должны быть тщательно очищены смесью изопропилового спирта с водой (1:1). Соблюдайте рекомендации производителя по технике безопасности при работе с растворителями. Оптимальная температура нанесения ленты – от 21 до 38(С, время образования соединения – 72 часа. Нанесение ленты на поверхности с температурой ниже 10(С не рекомендуется. |
| --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел индустриальных клейких лент

125445 Москва	
ул. Смольная д.24/Д

Бизнес центр “Меридиан”

Tel:  (095) 784 7474

Fax: (095) 784 7475