Scotch-Weld™

Эпоксидные адгезивы

DP-190В/А Прозрачный ( DP-190В/А Серый

Техническая информация июнь 2002

| Описание продукта | Эпоксидный адгезив 3МТМ Scotch-WeldТМ DP190 В/А Прозрачный– более быстро отверждаемая версия прозрачного эпоксидного адгезива Scotch-WeldТМ 2216В/А, соотношение компонентов 1:1. | Эпоксидный адгезив 3МТМ Scotch-WeldТМ DP190 В/А Серый – версия адгезива Scotch-WeldТМ 2216В/А Серый с объемным соотношением компонентов 1:1. Обладает высокой прочностью на сдвиг и расслаивание, а также устойчивостью по отношению к воздействию окружающей среды. |
| --- | --- | --- |

| Характерные особенности | Время жизни 90 минут эластичный прозрачный или серый | Высокая прочность на отслаивание и сдвиг Соотношение компонентов 1:1 |
| --- | --- | --- |

| Физические свойства неотвержденного клея | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |
| --- | --- |
| Примечания |  | 3М Scotch-Weld DP190 В/А Прозрачный | 3М Scotch-Weld DP190 В/А Серый |
| 1. Вязкость определена используя 3М метод С-1D. Использован вискозиметр Брукфилда, шпиндель #7, 20 об./мин, 24(С; измерения проведены после вращения в течении 1 мин. |  | Эпоксидная смола/амины | Эпоксидная смола/амины |
|  | Вязкость 1 основа(В) (23(С) отвердитель(А) | 2000-8000сПз | 75000-150000сПз |
|  |  | 7000-15000сПз | 40000-80000сПз |
|  | Плотность, кг/литр | Основа(В) | 1.12-1.16 | 1.32-1.37 |
|  |  | Отвердитель(А) | 0.98-1.03 | 1.27-1.32 |
|  | Цвет | Основа(В) | бесцветный | белый |
| 2.Время жизни определено по методу 3М С-3180. Процедура включает периодическое измерение свойств смеси массой 2 г.; это время примерно соответствует времени жизни в смешивающей насадке ЕРХ. |  | Отвердитель(А) | янтарный | серый |
|  | Время жизни2 | 2 г | 80 мин. | - |
|  | при 23(С | 20 г | 60 мин. | 90 мин. |
|  | Соотношение компонентов (В:А) | По объему | 1:1 | 1:1 |
|  |  | По весу | 1.15:1 | 1.06:1 |

| Типичные свойства отвержденного клея | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |
| --- | --- |
| Примечания 3. Время потери липкости определено по методу 3М С-3173. Включает нанесение 0.5 г. адгезива на субстрат и периодическую проверку на переносимость адгезива на металлический шпатель. 4. Время достижения транспортной прочности определено по методу 3М С-3179, как время достаточное для достижения прочности на сдвиг равной 50 psi на алюминии. 5. Время отверждения определено как время достижения 80% от окончательной прочности для соединения алюминий-алюминий. 6. Разрыв и удлинение: использован метод 3М С-3094/ASTM D 882. |  | 3М Scotch-Weld DP190 В/А Прозрачный | 3М Scotch-Weld DP190 В/А Серый |
|  | Цвет | Прозрачный | Серый |
|  | Твердость по Шору (ASTM D 2240) | 35 | 60 |
|  | Время жизни 2 | 80 мин. | 90 мин. |
|  | Время потери липкости3 | 4 часа | 6 часов |
|  | Время достижения транспортной прочности4 | 6 часов | 8-12 часов |
|  | Время полного отверждения5 | 14 дней | 7 дней |
|  | Удлинение6 | 120% | 30% |
|  | Прочность на разрыв6 | 19 МПа | 24 МПа |
|  | Потеря веса при ТГА анализе (ASTM 1131-86) | 1% (199(С) 5% (312(С) | 1%(247(С) 5%(337(С) |
|  | Термический коэффициент расширения (х 10-6 /(С) Ниже температуры стеклования Выше температуры стеклования | 86 (5-20(С) 166 (75-140(С) | 62 (5-25(С) 177 (65-14-(С) |
|  | Теплопроводность, Ватт/м(С | 0.136 | 0.381 |
|  | Диэлектрическая постоянная (кГц, 23(С) | 6.2 | 6.5 |
|  | Диэлектрическая прочность (толщина образа 0.8 мм) | 34 кВ/мм | 32.5кВ/мм |
|  | Объемное сопротивление | 7.5х1010 Ом-см | 5.0х1012 Ом-см |

| Информация по применению | Для получения высокой прочности краска, оксидные пленки, масло, пыль, и все другие загрязнения должны быть удалены с поверхности. Однако, степень очистки поверхности зависит от требуемой прочности соединения и условий эксплуатации. Для предложений по подготовке поверхности смотрите раздел подготовка поверхности Смешивание Для картриджей DuoPak 3М Scotch-Weld™ эпоксидные адгезивы DP-190В/А Прозрачный и DP-190В/А Серый поставляются в двойном пластиковом картридже как часть системы 3М Scotch-Weld™ ЕРХ. Для использования просто вставьте картридж в ЕРХ аппликатор и установите толкатель в цилиндры легким давлением рычага. Снимите крышку аппликатора и выдавите немного адгезива, чтобы убедиться, что содержимое обеих частей картриджа свободно выходит наружу. Для автоматического перемешивания присоедините перемешивающую насадку ЕРХ и наносите адгезив. Для ручного перемешивания выдавите требуемое количество адгезива и тщательно перемешайте. После получения однородной окраски перемешивайте еще примерно 15 сек. Для контейнеров Тщательно смешайте компоненты в рекомендованном соотношении. Перемешивайте еще примерно 15 сек после получения однородной окраски Для получения наиболее прочного соединения равномерно нанесите адгезив на обе поверхности Адгезив должен быть нанесен в течение 75 мин. Повышенная температура и большие количества адгезива сокращают время жизни адгезива. Соедините поверхности с нанесенным адгезивом и выдержите при температуре 16(С или выше до полного затвердения. Нагрев до 93(С ускорит отверждение. Полное отверждение при 24( произойдет через 7-14 дней. Не допускайте движения деталей во время отверждения. Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине шва 0.08-0.12 мм. Неотвержденный адгезив может быть удален растворителями на основе кетонов. |
| --- | --- |

| Подготовка поверхности | Для получения прочного соединения все поверхности должны быть чистыми сухими, без краски, оксидных плёнок, масел, пыли, релизов и т.п. Степень подготовки зависит от желаемой прочности и стойкости к воздействию окружающей среды. Предлагаются следующие способы подготовки поверхностей: Сталь Очистка изопропиловым спиртом или ацетоном* Абразивная обработка Очистка изопропиловым спиртом или ацетоном Если используется праймер (грунт), он должен быть нанесен в течение 4х часов после очистки поверхности. Пластики и Каучуки. Очистка изопропиловым спиртом или ацетоном* Абразивная обработка Очистка изопропиловым спиртом или ацетоном* Стекло Протереть ацетоном или метилэтилкетоном.* Нанести очень тонкий слой грунта Scotch-Weld 3901 на стекло и сушить не менее 30 минут при 24(С. * При использовании растворителей, убедитесь в отсутствии источников огня и следуйте рекомендациям изготовителей . |
| --- | --- |
| Рекомендованное оборудование | Для применений с небольшим расходом адгезива удобным методом нанесения является аппликатор 3М Scotch-Weld™ ЕРХ. Большие количества адгезива могут быть нанесены с использованием оборудование для смешивания, подачи и нанесения адгезива. |

| Типичные свойства и характеристики (не для спецификации) | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |
| --- | --- |
| Прочность на сдвиг, МПа (отверждение при комнатной температуре 24 часа и при 71(С 2 часа) |  | 3М Scotch-Weld DP190 В/А Прозрачный | 3М Scotch-Weld DP190 В/А Серый |
|  | Алюминий (протравленный) | 12.4 | 17.2 |
|  | Алюминий (абразивная обработка) | 5.9 | 10.3 |
|  | Холоднокатанная сталь | 5.9 | 9.7 |
|  | Древесина | 4.5 | 7.6 |
|  | Стекло, боросиликатное | 1.8 | 2.1 |
|  | Стекло + праймер 3901 | 2.1 | 2.1 |
|  | Поликарбонат | 2.8 | 5.5 |
|  | АБС | 2.8 | 4.8 |
|  | ПВХ | 4.5 | 5.5 |
|  | Полипропилен | 0.6 | 0.3 |
| Скорость нарастания прочности (комнатная температура, сдвиг на протравленном алюминии, МПа) | 1 час | 0.07 | 0.07 |
|  | 6 часов | 1.4 | 0.3 |
|  | 24 часа | 5.5 | 6.9 |
|  | 7 дней | 8.3 | 13.8 |
|  | 1 месяц | 12.4 | 15.2 |
|  | 3 месяца | 12.4 | 17.2 |

| Типичные свойства и характеристики (не для спецификации), продолжение |
| --- |
| Прочность на сдвиг при различной температуре, МПа (отверждение при комнатной температуре 24 часа и при 71(С 2 часа) | Испытано при |  |  |
|  | -55(С | 24.1 | 10.3 |
|  | 21(С | 8.3 | 17.2 |
|  | 49(С | 2.0 | 6.9 |
|  | 66(С | 1.4 | 4.1 |
|  | 82(С | 1.1 | 2.76 |
| Устойчивость к растворителям (отверждение при комнатной температуре 24 часа и при 71(С 2 часа) |  | 1 час/1 месяц | 1 час/1 месяц |
|  | Ацетон | А/А | А/А |
|  | Изопропиловый спирт | А/А | А/А |
|  | Фреон TF | А/А | А/А |
|  | Фреон ТМС | А/В | А/А |
|  | 1,1,1-трихлорэтан | А/А | А/А |
|  | А-отсутствие воздействия; В-незначительное воздействие; С-среднее/сильное воздействие |
| Хранение | Храните продукт при 15-25(С. Срок хранения продукта – 2 года в неоткрытом контейнере и 15 месяцев в картриджах Duo-Pak |

3M, EPX, Duo-Pak, Scotch-Grip, Scotch-Weld  - торговые марки 3M Company.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю  следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва,125445 Ул. Смольная 24/Д Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |