Scotch-Mount™

9528 Двусторонняя вспененная лента

Техническая информация Ноябрь 1993

| Описание продукта | R-40 – адгезив средней жесткости на каучуковой основе. Обладает высокой прочностью, устойчивостью к воздействию высоких температур и растворителей, в сочетании с высокой адгезией к различным поверхностям, включая низкоэнергетические пластики, такие как полиэтилен и полипропилен. |
| --- | --- |

Физические свойства

| (не для спецификации) | Тип адгезива |
| --- | --- |

каучуковый,

| средней жесткости | R-40 |
| --- | --- |
|  | Вспененная основа | Полиэтиленовая пена |

Толщина (ASTM-3652)

Лента

Защитный слой

Общая

0.80 мм.

0.10 мм.

| 0.90 мм. |
| --- |
|  | Защитный слой | Белая бумага |
|  | Плотность | 70 кг/м3 |
|  | Цвет ленты | Белый |
|  | Срок хранения | 12 месяцев со дня поставки при хранении в заводской упаковке при 21(С и относительной влажности 50%. |

Характеристики

(не для спецификации)

Прочность на нормальный отрыв

Комнатная темп., материал – алюминий, 6.45 см2, скорость движения зажимов 50 мм/мин

48Н/см2

Статический сдвиг

| Вес, удерживаемый 100 часов на нержавеющей стали; перекрытие 3.23 см2 | 250 г. при 20(С |
| --- | --- |

Температурная стойкость

Минуты/часы

Дни/недели

75(С

| 50(С |
| --- |
|  | Устойчивость к действию растворителей | не рекомендуется |

| Порядок применения | 1. прочность соединения зависит от полученного контакта адгезива с поверхностью. Приложенное давление способствует получению большего контакта, и, таким образом, повышает прочность соединения | 2. Для получения максимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и однородными. Типичной очиститель поверхности – изопропиловый спирт. Соблюдайте необходимые меры предосторожности при обращении с растворителями. | 3. Оптимальный температурный интервал для нанесения ленты – от 21 до 38(С. Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. |
| --- | --- | --- | --- |
| Применение | Сращивание бумажных рулонов и пленок | Монтаж плакатов, табличек, демонстрационных образцов |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы  считаем достоверными, однако покупателю  следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

3M Россия
Отдел индустриальных клейких лент

Москва,125445

Ул. Смольная 24/Д

Tel:  (095) 784 7474

Fax: (095) 784 7475