| Противоскользящее покрытие Safety-Walk™ 3200 Для влажных помещений |
| --- |
| Технический бюллетень |
| TD 420 Дата: апрель 2006 г. Взамен: июль 2003 г. Страница 1/1 |
| Описание: Изделие 3M™ Safety-Walk™ 3200 является виниловым напольным покрытием с открытой ячеистой структурой, хорошо пропускающей воду. Благодаря этому качеству структуры покрытие всегда остается более сухим, чем любая другая поверхность, находящаяся рядом с ним. Эти упругие, долговечные, противоскользящие покрытия находят широкое и разнообразное применение. Материал покрытия обладает повышенной стойкостью к воздействию хлорированной воды, косметических масел и кремов, грибков, плесени и ультрафиолетового излучения. Назначение: Покрытие обеспечивает безопасное хождение без обуви в раздевалках, коридорах, а также в проходах к душевым, бассейнам и саунам. Ограничения по применению: Не рекомендуется применять непосредственно в душевых комнатах и иных помещениях, где покрытие подвергается прямому воздействию воды. Не рекомендуется применять в условиях хождения во влажной обуви. Эксплуатационные качества: Низкий профиль Безопасность хождения Простота ухода Комфортабельность Гигиеничность Цвет: Голубой Пшеничный Размеры: (минимальные) Рулон: 0,91 х 6,1 м | Упаковка и маркировка: Рулоны: По 1 рулону в каждой упаковке. На каждой упаковке указаны наименование изделия, размер, цвет и торговая марка производителя. Наклеивание и уход: Инструкция (на нескольких языках) по настилке покрытия и уходу за ним находится внутри каждой упаковки. Принадлежности: Приспособление для заделки краев напольных покрытий 3М, средний профиль. Клей для напольных покрытий 3М. Утилизация: Изделие, выработавшее свой срок и непригодное к дальнейшей эксплуатации, должно быть захоронено в специальном контейнере или сожжено. В странах Европейского Сообщества утилизация подобных отходов регулируется директивой 20 01 04. Стойкость к химическому воздействию: (по результатам 30-дневного испытания при температуре 22 (С) Химическое вещество Оценка ( Вода Отл. Обезжириватель, не содержащий хлора | Отл. Этиленгликоль Отл. Изопропиловый спирт Плохо Арахисовое масло Отл. Растительное масло Отл. 1%-ный мыльный раствор Отл. Гидроксид натрия Отл. Тринатрийфосфат Отл. 10%-ный раствор соли в воде Отл. Хлорированная вода 0,2% Отл. ( Отл. = Отсутствие следов какого-либо воздействия. Хорошо = наблюдается повышение жесткости и легкое обесцвечивание покрытия Плохо = покрытие полностью теряет свои эксплуатационные качества. Применение в условиях контакта с таким веществом запрещено. | Технические требования: Свойство / Методика испытаний Значение / результат Толщина (: ASTM D418-68, раздел 30-35 6,0 мм Плотность (: ASTM D418-68, раздел 10-19 3,6 кг/м2 Микробиологические свойства: ASTM G-21-70 Угнетение роста грибков Воспламеняемость: DOC-FF-1-70 (USA) ASTM E-648 (USA) (Тест с излучательной панелью) V.K.F. (CH) >1,0 Вт/см2 5,2 Электрические свойства: ААТСС-134 Накопление статического заряда (неолитовые подошвы) 0,9 кВ ( Стойкость к воздействию среды: ASTM D-746 Температура хрупкости От –29 (С до 60 (С Коэффициент трения ASTM D 1894 Испытательный стенд см. на рис. 1(С) - Сухая кожа - Сухая резина - Влажная кожа - Влажная резина - Замасленная кожа - Замасленная резина DIN 51097 Лист NB (лицевая сторона покрытия) 1,21 1,14 1,14 1,12 1,14 0,98 А + В + С ( Типовое среднее значение ( Порог раздражения превышает 2,5 кВ. Происхождение изделия: сделано в США на предприятии, сертифицированном по стандарту ISO 9002. Поставщик: 3M France |