Scotch-Weld

EPX Компаунд/Адгезив DP270

Техническая информация

Дата:  Март 1998

| Описание продукта | DP270 Адгезив или (Scotch-Weld 270 B/A Адгезив) двехкомпонентная низковяскостная эпоксидная смола, предназначенная для подклеивания, заливки, капсулирования электронных компонент. Выпускается в двух цветах: черный и прозрачный. DP270 не вызывает коррозию меди, устойчив к термическим ударам и сохраняет отличные изоляционные свойства при высокой влажности. | DP270 применяется для заливки и капсулирования чувствительных к температуре, а также хрупких компонент (стеклянные диоды, сенсоры), трансформаторов, реле и т. д. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (указанные данные для составления спецификации не предназначены) |  | Основа | Отвердитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип смолы | Эпоксидная | Амины |
|  | Удельный вес | 1.15 | 0.98 |
|  | Вязкость (сP при 23(С) | 22,000 | 18,000 |
|  | Время жизни | 60-70 мин. при 23(С |
|  | Время достижения транспортной прочности | 3 часа |
|  | Время до полного отверждения | 48 часов при 23°С |
|  | Срок храниения | 12 месяцев с момента производства при хранении при 15-25°C & 50 % относительной влажности |

| Отверждение | DP270 при 23(С отверждается 48 часов | Но при увеличении температуры время отверждения уменьшается. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Твердость по Шору, D | 83 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Время приобретения транспортной прочности | 5(С 23(С 50(С 80(С 100(С | 40 часов 3 часа 40 минут 10 минут 7 минут |
|  | Время полного отверждения | 5(С 23(С 50(С 80(С 100(С | 20 дней 48 часов 4 часа 60 минут 30 минут |

| Температурные свойства |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изменение массы при увеличении Т | 122˚С 175˚С 210˚С | 1% 5% 10% |
|  | Коэффициент термического расширения | 5˚С-30˚С 60˚С-125˚С | 80 * 10^-6 180 * 10^-6 |
|  | Термическая проводимость при 110˚F | 0,177 | Вт/м ˚С |
|  | Устойчивость к тепловым ударам | воздух +100˚С жидкость -50˚С | 5 циклов без изменения |

| Электрические свойства | Диэлектрическая постоянная (ASTM D 150) | 3.5 при 1 кГц и 23˚С |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент рассеивания (ASTM D 150) | 0.018 при 1 кГц и 23˚С |  |
|  | Диэлектрические прочность (ASTM D 149) | 850 В/мил |  |
|  | Объемное сопротивление (ASTM D257) | 4.1 * 10^14 Ом см |  |

| Коррозионные свойства | 35˚С/96% относ. влажн./15 дней 45˚С/96% относ. влажн./5 дней 65˚С/96% относ. влажн./ 5 дней | коррозии меди не обнаружено коррозии меди не обнаружено коррозии меди не обнаружено | ASTM D 3492 |
| --- | --- | --- | --- |

| Стойкость к воздействию агрессивных сред | Визуальный контроль после погружения в растворители при 23˚С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Растворитель | 1 час | 1 месяц |
| --- | --- | --- |
| Ацетон Изопропиловый спирт Фреон TF Фреон TMC 1,1,1 Трихлорэтан RMA | B A A B A A | C B A C C B |

- без изменений; B - воздействие заметно; C – воздействие значительно

| Адгезионные свойства | Хотя DP270 предназначен для капсулирования и заливки, он также может использоваться для склеивания | Следующие данные характеризуют стойкость различных соединений к отслаивающей нагрузке | Вниание: указанные данные не предназначены для составления спецификации |
| --- | --- | --- | --- |

| OLS Адгезия (ASTM D1002-72) | Отверждение производилось при 23(С в течение 7 дней |  |
| --- | --- | --- |
| Алюминий/Алюминий FR-4/FR-4 Медь/Медь | -55(С 23(С 82(С 23(С 23(С | 1200 –1250 psi 2450 –2500 psi 300 – 350 psi 1750-1800 psi 1700-1750 psi |
| 90( отслаивание (ASTM D 1876-61T) | 23(С | < 2 piw |

| Рекомендациии по безопасноу применению адгезива | Не допускать прямого попадания на кожу, глаза, дыхательные пути. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея | Первая помощь при попадании: в глаза- промыть обильно водой, на кожу: промыть водой с мылом, в органы пищеварения: выпить два стакана воды и немедленно вызвать врача |  |
| --- | --- | --- | --- |

По любым вопросам, связанным с применением DP270 звоните по тел. (095) 784-74-74 в отдел клейких лент и адгезивов, 3М Россия