Односторонняя ПВХ клейкая лента 6893

Техническая информация

Изменения 	:   Октябрь 1995

Выпуск	:	  Октябрь 1993

| Описание продукта | Виниловая слабоэластичная лента с синтетическим каучуковым адгезивом, разработанная для кодирования, защиты поверхностей, запечатывания, декораций, | склейки. Выпускается несколько цветов основы (4) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Тип адгезива | Синтетический каучуковый. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Окрашенный поливинилхлорид. |  |
|  | Толщина (ASTM D-3652) | 60 мкм |  |
|  | Толщина основы | 37 мкм |  |
|  | Цвет ленты | Белый, красный, синий, зеленый |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 18-21° С и 40-50% относительной влажности воздуха. |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Адгезия к стали ASTM D-3330 | 2.9 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв ASTM D-3759 | 55 Н/10мм |  |
|  | Относительное удлинение до разрыва ASTM D-3759 | 65.0 % |  |
|  | Температура эксплуатации: Максимальная | 75 °C |  |

| Дополнительная Информация | Основа сохраняет яркие цвета, даже когда подвергаются сильному абразивному износу. Лента идеальна для заклеивания, маскирования и запечатывания прямолинейных поверхностей. | Стойкая к большинству растворителей, лента 6893 служит для защиты от действия химических веществ, содержащихся в лаках, растворителях, обезжиривателях, растворах краски и т.д. | Лента 6893 - обладает способностью противостоть миграции пластификаторов, содержащихся в гибком ПВХ, что обеспечивает долговечность клеевого соединения с материалами на основе гибкого ПВХ |
| --- | --- | --- | --- |

| Порядок применения | Ленту следует наносить на сухую, чистую поверхность при температуре выше 0°C | После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Запечатывание | Цветовое кодирование и идентификация. | Маскирование. |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Характеристика | Преимущества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Химически стойкая виниловая основа Резкие контрастные цвета. Синтетический каучуковый адгезив. | Высокая долговечность Стойкость к абразивному износу Хорошо подходит для цветового кодирования и маскирования. Химическая стойкость. Адгезия возрастает со временем | Увеличивает время работы. Герметизация при запечатывании Долговечное применение Способствует контролю качества и безопасности на предприятии. Отлична для маркировки и заклейки, когда требуется химическая стойкость. |

3M is a trademark of the 3M Company.