

Промышленный очиститель 8184

|  |
| --- |
| Техническая информация ноябрь 1993 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Описание продукта** | Промышленный очиститель 3М – это эффективный очиститель для обезжиривания и удаления трудноудалимых веществ, таких как адгезивы, остатки клейких лент, масла, грязь, и пр. | Основой очистителя является цитрусовое масло; он не содержит хлорированных растворителей или продуктов перегонки нефти. | Очиститель образует эмульсию при взаимодействии с водой. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Физические свойства**  (не являются спецификацией) | **Основа** | Цитрусовое масло | |  | | |
|  | **Точка вспышки** | -46°C | |  | | |
|  | **Пропеллант** | пропан | |  | | |
|  | **Содержание твердого вещества** | 0% | |  | | |
|  | **Цвет** | Прозрачный | |  | | |
|  | **Срок хранения** | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C и 50 % относительной влажности воздуха | | | | |
| Характеристики (не являются спецификацией) | Ниже приведена способность Промышленного очистителя 3М к удалению ряда клейких лент и адгезивов 3М. | **1 Отлично** 2 Хорошо **3 Удовлетворительно**  **4 Малопригоден**  **5 непригоден** | |  | | |
|  | **Адгезив/лента** | | **Эффективность** | | |
|  |  | | Неотвержденный | | Отвержденный |
|  | **неопреновые:**  SCOTCH-GRIP 10  SCOTCH-GRIP 1888V  SCOTCH-GRIP аэрозоль 80 | | 2  3  2 | | 3  4  3 |
|  | **нитрильные:**  SCOTCH-GRIP 1099 адгезив для пластиков | | 3 | | 4 |
|  | **Стирол-бутадиенове:**  SCOTCH-GRIP аэрозоль 76  SCOTCH-GRIP аэрозоль 90  SCOTCH-GRIP аэрозоль 77 | | 1  1  1 | | 2  2  2 |
|  | **Акриловые ленты:**  927 клеепереносящая лента  465 клеепереносящая лента | | 3  3 | | 3  3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Характеристики**  (продолжение) | **Акриловые адгезивы:**  Scotch-Weld адгезив DP801 | | 2 | | 5 |
|  | **Эпоксидные адгезивы:**  Scotch-Weld адгезив 2216 B/A | | 1 | | 5 |
|  | **Полиуретановые адгезивы**  Scotch-Weld адгезив 3532 B/A | | 2 | | 5 |
|  | Scotch-Weld **Цианакрилатный** адгезив E1100 | | 2 | | 5 |
|  | **Этилвинилацетаты:**  Jet-melt адгезив 3792  Jet-melt адгезив 3738 | | 5  5 | | 5  5 |
|  | **Ленты на основе искусственного каучука:**  9308 | | 2 | | 2 |
|  | **Удаление адгезива:**  Невысохший или неотвержденный адгезив удаляется легче, чем полностью высохший или отвержденный |  | |  | | |
| Применение | Промышленный очиститель 3М применяется также, как и большинство аэрозольных продуктов.  Перед применением протестируйте очиститель на всех поверхностях.  Наилучшие результаты достигаются при комнатной температуре. | Встряхните баллон в течение по крайней мере 5 секунд.  Поверните наконечник баллона так, чтобы стрелка совпадала с меткой на баллоне.  Тщательно покройте поверхности, которые необходимо очистить. | | Подождите несколько минут  Тщательно вытрите чистой ветошью.  При удалении адгезивов может потребоваться повторить процедуру. | | |
| **Дополнительная информация** |  | Не содержит веществ, вызывающих разрушение озона | | . | | |
| **Указания по безопасности** | Легко воспламеняется. Раздражает кожу, может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей.  Не применяйте вблизи от источников огня.  Избегайте продолжительного вдыхания паров, используйте в хорошо проветриваемых помещениях.  Храните в местах, недоступных для детей! | **Первая помощь**  При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.  При попадании на кожу вымойте водой с мылом. | | **Внимание!**  **Баллон под давлением. Не допускайте нагревания выше 50°С, защищайте от прямого солнечного света. Не разбирайте баллон (даже после использования).**  **Не распыляете на открытый огонь или на раскаленные поверхности** | | |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

|  |  |
| --- | --- |
| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент  Москва, 125445,  ул. Смольная, дом 24/Д  Tel: (095) 784 7474  Fax: (095) 784 7475 |  |