Scotch™

2321 Маскирующая лента общего назначения

Техническая информация Июль 2000

Описание продукта

|  | Scotch™ 2321 – маскирующая лента из гофрированной бумаги свелого желто-коричневого цвета; предназначена для промышленного маскирования. |
| --- | --- |
| Применения | Scotch™ 2321 используется для кратковременного маскирования при окраске, укрытия, фиксации, соединения, и других применений при температуре до 80(С в течение 1часа. |

Физические свойства

(не для спецификации)

Тип адгезива

|  | Перекрестно сшитый каучуковый полимер |
| --- | --- |

Основа

|  | Пропитанная латексом гофрированная бумага |
| --- | --- |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 18-21°C и относительной влажности 40-50 % |

Характеристики

(не для спецификации)

Толщина

| (AFERA4006) | 0.135 мм |
| --- | --- |

Адгезия к нержавеющей стали (AFERA 4001)

6.5 Н/25мм

Прочность на разрыв

(AFERA 4004)

88 Н/25 мм

Удлинение при разрыве

| (AFERA 4005) | 10% |
| --- | --- |
| Температурная стойкость |

80(С

Хорошее качество и чистое удаление ленты Scotch™ 2321 достигается при различных температурах и временах нагрева на многих материалах. Следует провести тесты для проверки характеристик ленты в условиях Вашего процесса. Наилучшие характеристики и чистое удаление продукта обеспечиваются при нагреве до 80(С в течение 60 минут

|  | Особенности | Характеристики | Преимущества |
| --- | --- | --- | --- |

Основа из бумаги, пропитанной латексом

Адгезив на основе перекрестно сшитого каучукового полимера

Эластичность

Устойчивость к растворителям

Легко разрывается руками

Тонкая

Хорошее удержание краски

Устойчивость к расщеплению

Мгновенная адгезия

Хорошая прочность соединения

Маскирование искривленных поверхностей

Не пропускает краску

Легкость обращения

Уменьшает скапливание краски; обеспечивает более ровные линии

Устойчива к отслаиванию краски

Легкое удаление

Легкость нанесения

Не отстают края нанесенной ленты

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел индустриальных клейких лент

125445 Москва	
ул. Смольная д.24/Д

Бизнес центр “Меридиан”

Tel:  (095) 784 7474

Fax: (095) 784 7475