КОНТАКТНЫЙ АДГЕЗИВ Scotch-Grip( 1357

Техническая информация						Сентябрь, 1991

Специальный контактный неопреновый адгезив, характеризующийся большим открытым временем и высокой начальной прочностью соединения.

Для склеивания резины, тканей, металлов, дерева, и многих типов пластиков, включая декоративные пластиковые ламинаты.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Модификация | 1357 | 1357-N | 1357-L | 1357-NF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость, cП | 225 | 225 | 50 | 1250 |
| Содержание твердого вещества, % | 25 | 25 | 19 | 17 |
| Плотность, г / л | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 1.31 |
| Растворитель | Нефтяной дистиллят, ацетон, толуол, метилэтилкетон | Нефтяной дистиллят, ацетон, толуол, метилэтилкетон | Нефтяной дистиллят, ацетон, толуол, метилэтилкетон | 1,1,1-Трихлорэтан |
| Расход кв.м. / л (на одну поверхность) | 7 | 7 | 5 | 8 |
| Воспламеняемость | Легковоспламе-няемая жидкость | Легковоспламе-няемая жидкость | Легковоспламе-няемая жидкость | Невоспламе-няемая жидкость |

* не содержит фотохимически активных растворителей.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

( Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. С поверхности необходимо удалить пыль, масло, грязь остатки краски и пр.

( Для удаления маслянистых загрязнений рекомендуется использовать органические растворители не содержащие масел, например Scotch-GripTM Solvent No. 3 (метилэтилкетон).

( Температура адгезива и склеиваемых поверхностей должна быть не менее 12(C.

Порядок нанесения

( Встряхнуть перед использованием. Наносить адгезив следует с помощью кисти или распылением.

( Нанесение адгезива производится на обе склеиваемые поверхности. В случае пористых материалов возможно нанесение адгезива в два слоя.

( Адгезив наносится в соответствии с нормами расхода, приведенными в таблице. Для пористых материалов нормы расхода должны быть увеличены.

Открытое время

( При нормальных условиях рекомендованное открытое время адгезива (время с момента нанесения адгезива на поверхности до момента склеивания поверхностей) составляет примерно 10 минут.

( Уменьшение температуры и увеличение влажности увеличивает открытое время адгезива.

( Максимальное открытое время составляет при температуре 20(С и относительной влажности воздуха 35% составляет 30 минут.

( При относительной влажности воздуха более 50% может происходить конденсация влаги на поверхности адгезива, что приводит к ослаблению адгезионной связи. В этом случае рекомендуется проводить склеивание при температуре 80-100(С.

АДГЕЗИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на отслаивание

Определяется на поверхностях брезентовая ткань - холоднокатаная сталь. Угол отслаивания 180(. Скорость 4.5 см в минуту.

| Время выдержки при 24(С | Температура измерения | Прочность на отслаивание, Н / см |
| --- | --- | --- |
| 1 день | 24(С | 28 |
| 3 дня | 24(С | 55 |
| 5 дней | 24(С | 75 |
| 1 неделя | 24(С | 46 |
| 2 недели | 24(С | 43 |
| 3 недели и более | 24(С | 41 |
| 3 недели | -34(С | 23 |
| 3 недели | 66(С | 33 |
| 3 недели | 82(С | 21 |

Прочность на сдвиг

Определяется на двух пластинах из сосновой фанеры. Скорость разрыва 0.25 мм в минуту.

| Время выдержки при 24(С | Температура измерения | Прочность на сдвиг, Н / см2 |
| --- | --- | --- |
| 2 недели | 24(С | 316 |
| 3 недели | 24(С | 375 |
| 3 недели | -34(С | 675 |
| 3 недели | 82(С | 139 |
| 3 недели | 110(С | 111 |

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

( Рекомендуемая температура хранения 16-27(С .

( Продолжительное хранение при повышенной температуре уменьшает время хранения адгезива.

( Хранение при пониженной температуре приводит к значительному увеличению вязкости адгезива.

( Срок хранения в нераспечатанной заводской упаковке при рекомендованной температуре хранения 12 месяцев с момента производства.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва,125445 Ул. Смольная 24/Д Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |