Двусторонняя лента на тканой основе 3M

90775

страница 1 из 3

Технические характеристики 	Декабрь 2010 г.

| Описание продукта | Двусторонняя лента 3M™ 90775 представляет собой ленту на тканой основе с двусторонним покрытием из акрилового, чувствительного к давлению клея с высокой адгезией. Лента защищена защитным слоем из белой бумаги с полимерным покрытием, на которую нанесен логотип 3М. Лента обладает размерной устойчивостью, удобна в обращении, а также легко поддается штанцеванию и ламинированию, поскольку в ней используется нетканый материал с высокой прочностью на растяжение. Высокоэффективный акриловый клей 3M™ прочно приклеивается ко многим типам поверхностей. |
| --- | --- |
| Характеристики | Лента 90775 обладает прекрасным первоначальным схватыванием и адгезией к самым разным поверхностям, включая многие пластмассы с низкой поверхностной энергией. Благодаря нетканой основе данной ленты увеличивается размерная устойчивость субстратов, а также упрощаются процессы перфорирования и штанцевания. |
| Возможное применение | Обычные работы по скреплению и монтажу как снаружи, так и внутри помещений. Фиксация и приклеивание деталей электроники. Приклеивание/ крепление электронных компонентов. Крепление деталей электрооборудования. |
| Структура | Материал | 90775 |
|  | Тип клея | Высокоэффективный акриловый клей |
|  | Толщина ленты | 0,08 мм (±15%) |
|  | Цвет ленты | Грязно-белый |
|  | Основа | Тканая |
|  | Удаляемый защитный слой | Крафт-бумага с силиконовым покрытием (с синим логотипом 3М). |
|  | Толщина защитного слоя | 0,135 мм (± 10%) |
|  | Размер рулона | 1200 мм ширина, 50 м, 100 м |

| Типичные физические свойства и эксплуатационные характеристики | Примечание. Техническая информация и данные, указанные ниже, являются общими, приводятся лишь в справочных целях и не должны рассматриваться в качестве спецификации. |
| --- | --- |
|  | Материал | 90775 |
|  | Прочность на отрыв под углом180 ° | кг/дюйм |
|  | ASTM D -3330 |  |
|  | Начальная |  |  |
|  |  | Нерж.сталь | 1,0 |
|  |  | Поликарбонат | 1,0 |
|  |  | Полипропилен | 0,6 |
|  | Комн. температура, 72 часа |  |  |
|  |  | Нерж.сталь | 1,1 |
|  |  | Поликарбонат | 1,3 |
|  |  | Полипропилен | 0,7 |
|  | Растяжение и удлинение |  |
|  | ASTM D -3822 |  |
|  | D-5035 | Продольное направление | Поперечное направление |
|  | Растяжение (кг/дюйм) | 4,0 | 0,8 |
|  | Удлинение (%) | 5 | 2 |
|  | Прочность на сдвиг ASTM D-3654 модифицированный -(1 дюйм2) на SUS 1000 грамм при комн.температуре (23±2°C) | >10000 мин |
|  | Рабочие диапазоны относительно высоких температур: |  |
|  | В течение длительного времени (дни, недели) В течение короткого времени (минуты, часы) | 90°C (195°F) 120°C (250°F) |
|  | Отделение защитного слоя |  | 25 г/дюйм |
|  | ASTM D -3330 |  |
|  | Срок хранения | 12 месяца с даты производства при хранении в оригинальной упаковке при комнатной температуре и относительной влажности 50% |

| Методика нанесения | Прочность клеевого соединения зависит от площади контакта клея с поверхностью. Если плотно прижать соединение, клей лучше соприкасается с поверхностью и обеспечивает более высокую прочность соединения. Для достижения оптимальной адгезии склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и однородными. Типовыми чистящими растворителями являются изопропиловый спирт с водой (медицинский спирт) или гептан. Примечание. При работе с растворителями обязательно прочитайте правила техники безопасности в инструкции производителя и соблюдайте их. Идеальный диапазон температуры нанесения — от 70 °F до 100 °F (от 21 °C до 38 °C). Не рекомендуется наносить ленту на поверхность при температурах ниже 50 °F (10 °C), потому что затвердевший клей будет плохо наноситься на поверхность. Тем не менее, если нанести клей правильно, то даже при низкой температуре качество соединения, как правило, будет удовлетворительным. |
| --- | --- |
| Дополнительная информация | Для получения дополнительной информации о продукте или помощи в продажах звоните по телефону 82-2-3771-4097. Корреспонденцию направляйте по адресу: 3M Industrial Adhesive & Tapes Division, 3M Korea LTD, Hana Daetoo Securities BLDG 22nd Floor, Yoido Dong, Yongdeungpogu, Seoul, Korea. Факс: 82-2-786-7429 |
| Важное примечание | КОМПАНИЯ 3M НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЛЮБЫМИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Пользователь несет ответственность за принятие решения о соответствии продукта предполагаемым целям и методам использования. Следует помнить, что использование и эксплуатационные свойства продукции компании 3M IATD зависят от многих факторов. Материалы, для склеивания которых будет использоваться продукция, подготовка поверхностей этих материалов, выбор конкретного продукта и условия его применения, время и окружающие условия, в которых планируется использовать продукцию — вот некоторые из многих факторов, от которых зависит использование продукции компании 3M IATD и ее эксплуатационные свойства. Ввиду многочисленности факторов, способных повлиять на использование и эксплуатационные свойства продукции компании 3M, в том числе известных и подконтрольных только пользователю, важно, чтобы пользователь самостоятельно оценил продукцию компании 3M IATD и выяснил, годится ли она для конкретной цели и предполагаемого способа применения. |
| Условия гарантийного обслуживания и заявление об ограничении ответственности | КОМПАНИЯ 3M, ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ, ОТРЕМОНТИРУЕТ ИЛИ ЗАМЕНИТ ПРОДУКТ 3M, ПРИЗНАННЫЙ ДЕФЕКТНЫМ, ЛИБО ВОЗМЕСТИТ ЗАТРАТЫ В ПРЕДЕЛАХ ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ ПРОДУКТА. Компания 3М никоим образом не несет никакой ответственности за любые прямые, косвенные, специальные, случайные или закономерные убытки или потери, независимо от предъявляемой теории права, в том числе, халатности, гарантии или прямой ответственности. |
|  | Данный продукт Отдела клеев и клейких лент изготовлен в соответствии с системой контроля качества компании 3M, зарегистрированной согласно требованиям стандарта ISO 9002. |