Cushion-Mount(

Е 1120 Двусторонняя клейкая лента Cushion- Mount( Plus

для монтажа флексографских клише

Техническая информация

Ноябрь 2003.

| Описание продукта | Е1120 Cushion-Mount Plus - двустонняя клейкая лента низкой плотности на вспененной полиэтиленовой основе с акриловым клеем на обеих сторонах подложки, , с защитным пластиковым лайнером. Лента Е1120 - мягкая лента для высококачественной растровой печати. | Внутренняя сторона ленты, без защитного слоя, предназначена для монтажа ленты на флексографском цилиндре или «рукаве». Внешняя сторона ленты с защитным пластиковым слоем предназначена для монтажа фотополимерного клише. | Клеевые составы специально разработаны для чистого удаления клейкой ленты с печатного цилиндра и избежания остатков клея на фотополимерных пластинах. |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Тип адгезива | Акрилатный |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Вспененный полиэтилен |  |
|  | Толщина (ASTM D-3652) |  |  |
|  | Лента Защитный слой Общая | 0.599 мм 0.114 мм 0.713 мм |  |
|  | Допустимая разница по толщине: на площади 0,84 м² между ролями (457 мм х 23 м) | ( 0,011 мм ( 0.038 мм |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с даты поставки со склада 3М при условии хранения в оригинальной упаковке при 21°C & 50% относительной влажности |

Дата:	Ноябрь 2003

Е 1120 Cushion-Mount Plus

| Специальные характеристики | Плотность | Низкая |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип печати | Высококачественная растровая печать |  |
|  | Тип пластины | Фотополимер |  |
|  | Адгезия | Нержавеющая сталь Фотополимер Несжимаемый «рукав» (слив) | 3,3 N/10 мм 2,8 N/10 мм 2,2 N/10 мм |
|  | Стойкость к растворителям | Вода- высокая Алканы – высокая Спирты - хорошая Ацетаты – низкая |
|  | Температурная устойчивость | 49°C |

| Монтаж и удаление ленты | Для получения оптимальной адгезии цилиндры, клише или «рукава» должны быть чистыми и сухими непосредственно перед применением ленты. Для очистки поверхности цилиндров и клише рекомендуется использовать смесь 1:1 изопропилового спирта с водой. В случае сильного загрязнения поверхностей можно использовать мягкие растворители с последующей обработкой смесью изопропилового спирта с водой Примечание: при использовании растворителей убедительно рекомендуем соблюдать правила техники безопасности Вашего предприятия. Прочность адгезионной связи зависит также от однородности поверхности как цилиндра, так и клише. Различные царапины, зарубки, выемки и другие неровности могут спссобствовать изменению адгезии и приводить соответственно к отклеиванию или возникновению пузырей. Поэтому особое внимание следует уделять однородности поверхности. | После окончательного монтажа клише на цилиндре всю систему «клише-клейкая лента-цилиндр» рекомендуется плотно оборачивать полимерной пленкой. Это позволяет уменьшить нагрузку на систему «лента-клише» и создает противодействие силе упругости фотополимерного материала, стремящейся вернуть фотополимерное клише в горизонтальное положение и работающей против силы сцепления клише и клейкой ленты. Цилиндр должен оставаться обернутым полимерной пленкой вплоть до процесса печати. | Клейкую ленту следует наклеивать таким образом, чтобы общая площадь ленты превышала площадь клише как минимум на 13 мм по периметру клише. Использование избытка ленты позволяет уменьшить нагрузку на клише и сминимизировать возможность отклеивания. Во избежание попадания краски и растворителя между клише и лентой рекомендуется заклеивать края клише односторонней клейкой лентой (например, 6893), использовать термоплавкие клеи или праймер (например, праймер 94). При демонтаже следует сначала отделять клише или «рукав» от ленты, а затем снимать клейкую ленту с цилиндра. Снимать клише или ленту рекомендуется очень медленно и под острым углом (менее 45) от поверхности. Это поможет избежать остатков клея как на клише, так и на цилиндре. |
| --- | --- | --- | --- |