Scotch-Seal

5300 Клей герметик общего назначения

Техническая информация

Updated 	:   January 1994

Supersedes	:	  December 1993

| Описание продукта | Однокомпонентный полиуретановый герметик общего назначения предназначенный для соединения и герметизации различных поверхностей Этот продукт разработан специально для применений, когда требуется быстро получить обшивку; быстро отверждается. | Имеет хорошую адгезию без применения грунтов на таких материалах как стекло, аллюминий, сталь, окрашенные металлы, дерево, стеклопластики, пластики (кроме полиэтилена полипропилена и ПТФЭ) | Благодаря своей хорошей эластичности, отличной стойкости к растяжению, легкости нанесения и хорошей стойкости к условиям внешней среды Scotch-Seal 5300 (Скотч –Сил 5300) получил широкое распространение для самых разных применений. |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства Не для спецификации | Основа | Синтетический эластомер |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Растворитель | Ароматический |  |
|  | Точка вспышки | нет |  |
|  | Констистенция | Тиксотропная паста |  |
|  | Содержание сухого остатка | 94 % |  |
|  | Плотность | 1.17 |  |
|  | Цвет | Черный/серый/белый |  |
|  | Срок хранения | На картридже дата применит до ( best before:) |

| Характеристики Не для спецификации | Удлинение до разрыва | 500% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Усадка | 6% |  |
|  | Температура эксплуатации | -40°C до +90°C (до 150°C на короткий период) |  |
|  | Прочность при растяжинии | 1.7 МПА |  |
|  | Прочность при отслаивании | 6.2 Н/мм |  |
|  | Прочность на сдвиг | 1.5 МПА |  |
|  | Твердость по Шору А | 50 |  |
|  | Расход один картридж 310 мл | Диаметр шва 3.2 мм Диаметр шва 6.3 мм | Длина 37.5 м Длина 9.5 м |

Date :	  January 1994

5300 General Purpose Sealer

| Рекомендации по применению | Подготовка поверхности: Поверхности должны быть читсыми сухими и очищенными от пыли. Протирка растворителями типа s 3M цитрусовый индустриальный очиститель или метиэтилкетон обычно удаляют масло и грязь. Время на отлип: (20°C, 50% отн.вл.) 45 минут. | Нанесение: Наносить при температуре от +5°C до +35°C. Scotch-Seal 5300 имеет отличные рабочие характеристики, благодаря специальному составу, позволяющему наносить без «нитей» Наносить ручными или пневматическими пистолетами для картриджей 310 мл. | Скорость отверждения: 4мм за 24 часа от поверхности Удаление: Для удалния остатков рекомендуется метилэтилкетон или Цитрусовый очиститель 3М. После отверждения удаления производить механически.. |
| --- | --- | --- | --- |

| Стойкость | 5300 обладает отличной стойкостью к погодным условиям и квоздействию масел. | 5300 набухает после погружения в бензин но восстанавливает свои свойство после высыхания. | Отличная стойкость к образованию плесени и грибков. |
| --- | --- | --- | --- |

| Условия хранения | Хранить продукт при температуре от 4°C до 25°C. Более высокие температуры сокращают срок хранения | Низкие температуры временно повышают вязкость. | . |
| --- | --- | --- | --- |

| Техника безопасности | Предостережения: Может вызывать раздражение глаз и кожи. Лица имеющие повышенную чуствительность к изоцианатам могут иметь кожную или дыхательную аллергическую реакцию. | Первая помощь при: Попадании в глаза: Немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. На кожу: немедленно промыть водой с мылом |  |
| --- | --- | --- | --- |

3М Россия

тел. (095)784-74-74; факс (095)784-74-75