Scotch 69 изоляционная лента из стеклоткани

| Проспект изделия |  |
| --- | --- |

# Описание изделия

Изоляционная лента Scotch® 69 представляет собой стеклоткань белого цвета с нанесенным на нее высокотемпературным термореактивным силиконовым клеевым слоем. Она рассчитана на применение в кабелях до 600В, проложенных в сухих местах и когда требуется механическая прочность и устойчивость к высоким температурам. Термореактивный клеевой слой обеспечивает лучшее сцепление, если применяется в зоне действия высоких температур. Лента относится к классу "H" с температурным режимом 180°C.

Лента соответствует:

- Военной спецификации №MIL-I-19166C

- Перечню признанных компонентов UL для 200°C (Руководство OANZ2, файл E17385)

- Стандарту CSA 180°C, файл LR93411

# Область применения

- Изоляция силовых вводов электрических и индукционных печей

- Закрепление высокотемпературной изоляции, не имеющей слоя клея, чувствительного к надавливанию (например, из асбеста и стекла) в зонах с большими температурами

- Закрепление огнеупорной ленты  Scotch® 77, защищающей от дугового разряда.

- Вместо ленты Scotch® 27 там, где нужна более термостойкая лента

- Изоляция соединительных муфт при температурах 150°C, 180°C, SF и SFF

- Восстановление изоляции и ремонт обмоток электродвигателей горных комбайнов

- Усиление изоляции электрооборудования, в котором высокие нагрузки вызывают сильный нагрев и пробой существующей изоляции (например, проводов регулирующего возбудителя электродвигателя).

- Провода с силиконовым покрытием, места соединения которых должны быть стойкими  к истиранию и механическую прочность больше, чем у силиконовых лент.

- Изоляция класса "H" входов сухого трансформатора

- Изолированные соединения, сделанные на проводах типа SA в зонах высокой температуры

# Типовые данные / физические характеристики

| Метод тестирования | Типовое значение* |
| --- | --- |
| Физические характеристики |  |
| Толщина ASTM D-1000 | 0,19 мм |
| Предел прочности при растяжении ASTM D-1000 | 26 кН/м |
| Удлинение ASTM D-1000 | 5% при разрыве |
| Адгезия ASTM D-1000 | 0,44 кН/м |
| Электрические характеристики |  |
| Пробой диэлектрика | 3500В |
| Сопротивление изоляции ASTM D-1000 | 250 МОм при относительной влажности 96% |
| Коэффициент коррозии в электролитах Метод тестирования 3M | 1,0 |

*Приведенные значения являются типовыми и не должны использоваться в спецификациях.

# Срок годности при хранении

Изоляционная лента Scotch® 69 из стеклоткани имеет срок хранения три года, считая с даты изготовления, при соблюдении рекомендуемых условий хранения. Хранится в сухом чистом помещении при температуре 210С и относительной влажности 40-50%. Рекомендуется активный оборот запасов.

# Возможность приобретения

Данную изоляционную ленту можно приобрести у уполномоченных дистрибуторов электротехнической продукции 3 М. Лента выпускается в рулонах:

12,7 мм x 19,8 м

19 мм x 19,8 м

3М, Scotch и Scotchfil - товарные знаки компании 3М.

###### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Прежде, чем использовать настоящее изделие необходимо определить его пригодность для предполагаемой цели. Все риски и ответственность, связанные с таким использованием, возлагаются на пользователя.

Гарантия, Ограниченное возмещение, Ограниченная ответственность.  Это изделие на момент покупки не имеет производственных дефектов и  дефектных материалов. 3М НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, КАКИХ ЛИБО КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ  ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Если это изделие в течение гарантийного срока, указанного выше, окажется дефектным, 3М по своему усмотрению заменит или отремонтирует такое изделие или возвратит покупную цену за изделие 3М. 3М не несет никакой ответственности за любые связанные с изделиями 3М убытки или ущерб, включая косвенные, специальные, побочные, согласно любой правовой теории, за исключением случаев, когда такая ответственность установлена законом.