ScotchTM

7952MP Клеепереносящая лента

Техническая информация

|  |  | Толщина, | Толщина, |
| --- | --- | --- | --- |
| Cостав продукта | Описание | Дюйм | мм |
| Защитный слой: Адгезив: Защитный слой: | 58# Polycoated Kraft #200 "High-Performance" Acrylic 58# Polycoated Kraft | 0.004 0.002 0.004 | 0.10 0.05 0.05 |
|  | Общая: | 0.010 | 0.20 |

# Применения

Крепление графических панелей к мембранным клавиатурам

Крепление мембранных клавиатур

Ламиниравание

# Преимущества

*  Высокая долговечность соединения.

*  Высокая равномерность нанесения адгезива.

*  Высокая сцепляющая способность позволяет выдерживать многократные механические нагрузки .

*  Химическая, температурная, стойкость.

# Физические свойства

(приведенные данные не предназначены для составления специикаций)

Рабочие температуры:	Низкая : -40C

Высокая (дни/недели):  149°C.

Высокая кратковременно (минуты/часы): 204°C.

Химическая стойкость:    Адгезив не размегчается при краевом взаимодействии со щелочами, не сильными кислотами, бензином, маслами, керосином и многими другими.

Не рекомендуется погружать в химически активные среды.

Диэлектрическая прочность:	(ASJM D149)   		0.7  KV/mil

Объемное сопротивление:	(ASTM D257)		1.8 x 1015 ohm-cm

Поверхностное сопротивление:	(ASTM D257)		5.9 x 1014 ohms/square

| Влаго стойкость | Не обнаружено изменений в соединении при помещении во влажную среду 100% относительная влажность |
| --- | --- |

Срок хранения:	24 месяца с момента производства при тепературе 21(С и относительной влажности 50%.

Aдгезия:	Адгезия клея #200 возрастает со временем

Стойкость

ультрафиолету:	соединение устойчиво к воздействию ультрафиолета и окислению при работе на открытом воздухе

Адгезионные свойства 7952МР

|  | Сила адгезии |
| --- | --- |
| ASTM D903 180( отслаивание 12см/мин 50 мкм алюминевая пластина к нержавеющей стали | N/100mm 96 |
| 3M тест 90( - отслаивание 12см/мин 50мкм алюминевая пластина к различным поверхностям | Конечная прочность N/100mm |
| Нержавеющая сталь | 226 |
| Эпоксиды | 158 |
| Полиэфир | 146 |
| Поликарбонат | 152 |
| АБС | 116 |

## Техника нанесения

| Рекомендации по нанесению | 1. Прочность соединения зависит от величины площади контакта между адгезивом и поверхностью. Жесткий прижим увеличивает площадь контакта и таким образом улучшает прочность соединения. 2. Для получения качественного соединения соединяемые поверхности | должны быть чистыми сухими и однородными Типичный растворитель для очистки поверхности – смесь изопропилового спирта с водой.следуйте мерам предосторожности при работе с растворителями. 3. Идеальная температура нанесения 21°C - 38°C. | Нанесение ленты при температуре ниже +10°C не рекомендуется, так как адгезив становится слишком жестким для качественного нанесения. Однако будучи нанесенным в нормальных условиях лента имеет хорошую стойкость к низким температурам. |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | 7952 хорошо подходит для соединения самых разных материалов как то металлы, окрашенные поверхности, дерево, стекло и некоторые пластики. | Отличный адгезив для монтажа информационных табличек и декоративных элементов. |  |
| --- | --- | --- | --- |