Клейкая лента с волокном Scotch( 8956

# Информация о продукте	03/99

## Описание продукта / Применения:

Scotch( 8956 является армированной упаковочной лентой общего назначения. Основа из биоксиально ориентированного полипропилена, армированного стекловолокном, обеспечивает высокую стойкость к действию влаги и абразивному воздействию. Лента снабжена адгезивом, обеспечивающим высокую адгезию к картону.

| Свойства |  | Преимущества |  | Возможности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа из биоксиально ориентированного полипропилена, армированного стекловолокном |  | Абразивная стойкость Влагостойкость Высокая прочность на разрыв Долговечность |  | Возможность непродолжительного использования вне помещений Возможность снижения стоимости упаковки за счет уменьшения ширины и длины упаковочной ленты |
| Специальный адгезив |  | Хорошая: прочность на сдвиг начальная адгезия стойкость к старению |  | Пригодна к применению при различных условиях Удовлетворительная удерживающая способность при минимальном прижиме Долговечность упаковки |

## Применение

Используется для запечатывания и усиления ящиков из гофрокартона, соединения ящиков на поддоне, приклеивания мелких деталей, фиксации отдельных частей оборудования или упаковки.

## Рекомендуемые аппликаторы

Ручной	:  Н-130, Н-131,Н-133, Н-10
Полуавтоматический	:  S-634, S-857 “L” Clipper

Характеристики продукта

Толщина основа	:	 28 мкм

Общая толщина	:	131 мкм

Адгезия к стали	:	9.6 Н/см

#### Прочность на разрыв	:	250 Н/см

Удлинение при разрыве	:	8.5 %

Прочность на сдвиг	:	4,500 минут

Стандартные размеры / Цвета

#### Ширина (м)	:	9, 12, 15, 19, 25, 38, 50, 75 и 150

Длина (м)	:	50, возможно 100 мм по требованию

Внутренний диаметр	:	76 мм

Цвет 	:	Прозрачный

Условия хранения

Хранить в чистом сухом месте при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 40 - 50%.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако Покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |  |
| --- | --- |